| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1871 NN-KHCN/QĐ | Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 1996 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH CHỈ DẪN THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG VẢI ĐỊA KỸ THUẬT ĐỂ LỌC TRONG CÔNGTRÌNH THỦY LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Quyết định số 73/CP ngày01/11/1995 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét yêu cầu quản lý kỹ thuậttrong toàn ngành;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởngvụ Khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm và ông Viện trưởng Viện nghiên cứuKhoa học và Kinh tế Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèmtheo quyết định này: Chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọctrong công trình Thủy lợi.

Điều 2. Các đơn vị trongtoàn ngành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Chỉ dẫn này có hiệulực từ ngày ký quyết định ban hành.

| Nơi nhận: - Như điều 2; - Lưu Vụ KHCN & CLSP; - VP Bộ. | KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NN & PTNT THỨ TRƯỞNG Nguyễn Quang Hà |
| --- | --- |

TIÊU CHUẨN NGÀNH

14 TCN 110 - 1996

CHỈDẪN THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG VẢI ĐỊA KỸ THUẬT ĐỂ LỌC TRONG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Guidelinefor Designing and Using of Filter Geotextile for Hydraulic Works

Reformulatein the 1th time

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi sử dụng của chỉ dẫn

Chỉ dẫn này dùng cho thiết kế vàthi công vải địa kỹ thuật (geotextile) làm lớp lọc thay cho cát cuội sỏi hoặcbê tông xốp trong các lớp lọc của các kết cấu bảo vệ mái và bờ sông, bờ kênh,mái đê biển, mái đập đất cấp 3 trở xuống và xử lý hố đùn hố sủi (riêng mái đậpcấp 1 và 2 cần có nghiên cứu riêng).

Khi dùng chỉ dẫn thiết kế do cácnhà chế tạo vải lọc cung cấp cần đối chiếu với các nội dung của chỉ dẫn này vàđưa ra các khuyến nghị bổ sung cần thiết.

1.2 Vải địa kỹ thuật

Là tên gọi chung các loại vải dệthoặc không dệt chế tạo từ polyme tổng hợp, dùng trong địa kỹ thuật với các chứcnăng lọc, phân cách, tiêu, gia cố hoặc bảo vệ.

1.2.1 Phân loại

Cách thường dùng nhất là phân loạivải địa kỹ thuật (ĐKT) theo quá trình chế tạo vải. Theo cách này vải được chialàm 4 nhóm: Không dệt, dệt, dệt kim và đan, trong đó hai loại đầu thông dụnghơn cả.

Vải ĐKT không dệt gồm các sợi phânbố ngẫu nhiên được liên kết với nhau bằng những cách khác nhau:

a/ Dính bằng nhiệt, b/ Dính bằnghóa chất và c/ May bằng kim (hình 1.1)

Hình1.1: Các kiểu liên kết của vải ĐKT không dệt

a/Dính bằng nhiệt ; b/ Dính bằng hóa chất ; c/ May bằng kim

Vải ĐKT dệt: gồm các sợi sắp xếp cóhướng nhất định. Theo hình dáng mặt cắt của sợi có thể chia ra sợi đơn, sợi bóvà sợi băng (hình 1.2)

Hình1.2: Hình dạng sợi để làm vải ĐKT dệt

a/Sợi đơn ; b/ Sợi bó ; c/ Sợi băng

Vải ĐKT dệt kim: Gồm các sợi ngoắcvào nhau. Quá trình dệt kim này tạo ra 2 loại vải ĐKT khác nhau: dệt kim sợi ngangvà dệt kim kiểu bọc mền.

Vải ĐKT đan: Gồm các sợi hoặc bósợi đan với nhau.

Tính chất của các loại vải ĐKT nêuở bảng 1.1.

Bảng1.1 : Tính chất của vải địa kỹ thuật

| Loại vải ĐKT | Cường độ chịu kéo, KN/m | Độ dãn dài tối đa, % | Độ mở biểu kiến của lỗ, mm | Độ thấm, l/m2/s | Khối lượng đơn vị diện tích g/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Không dệt: - Dính bằng nhiệt - Dính bằng hóa chất - May bằng kim | 3 - 35 7 - 90 5 - 30 | 20 - 60 50 - 80 25 - 50 | 0,02 - 0,35 0,03 - 0,20 0,01 - 0,25 | 25 - 150 30 - 200 20 - 100 | 70 - 350 150 - 2.000 130 - 800 |
| Dệt: - Sợi đơn - Sợi bó - Sợi băng | 20 - 80 40 - 800 8 - 90 | 12 - 35 9 - 30 10 - 20 | 0,07 - 2,5 0,02 - 0,5 0,70 - 0,15 | 25 - 2.500 20 - 80 5 - 25 | 150 - 300 250 - 1.300 90 - 250 |
| Dệt kim: - Sợi ngang - Kiểu bọc mền | 2 - 5 20 - 120 | 300 - 600 12 - 15 | 0,2 - 1,2 0,4 - 5,0 | 60 - 800 100 - 2000 | - - |
| Đan | 30 - 1.000 | 8 - 30 | 0,07 - 0,5 | 30 - 80 | 250 - 1.200 |

1.2.2 Các chức năng của vải địakỹ thuật

Tùy theo lĩnh vực áp dụng, vải ĐKTthực hiện các chức năng sau đây

Chức năng phân cách: Vải ĐKT làmnhiệm vụ ngăn cản hai lớp vật liệu khác nhau không để chúng thâm nhập vào nhaudưới áp lực tĩnh hoặc áp lực thấm động (hình 1.3)

Hình1.3 : Vải địa kỹ thuật để phân cách

Chức năng lọc: Vải địa kỹ thuật giữlại các hạt nhỏ khi nước thấm từ lớp đất hạt nhỏ tới lớp đất hạt thô (hình 1.4)

Hình1.4 : Vải địa kỹ thuật để lọc

Chức năng tiêu thoát: Vải địa kỹthuật cho phép nước hoặc khí đi qua dọc theo bề mặt vải (hình 1.5)

Hình1.5 : Vải địa kỹ thuật để tiêu thoát

Chức năng gia cường: Vải địa kỹthuật làm tăng khả năng chịu kéo và chịu cắt của đất (hình 1.6)

Hình1.6 : Vải địa kỹ thuật để gia cường

Chức năng bảo vệ: vải địa kỹ thuậtdùng phối hợp với vật liệu màng (geomembrane) để màng không bị mài mòn và chọcthủng (hình 1.7)

Hình1.7 : Vải địa kỹ thuật bảo vệ màng

Khi sử dụng vải vào các lĩnh vực cụthể, cần phân biệt các chức năng chính và phụ của vải để thiết kế vải theo đúngchức năng. Đối với một số lĩnh vực thông thường có thể tham khảo phụ lục 2.

1.3 Yêu cầu đối với vải địa kỹthuật để lọc

Trong thời gian đầu hoạt động củalớp lọc dưới tác động của nước thấm sẽ xảy ra sự sắp xếp lại các hạt đất tại bềmặt tiếp xúc giữa đất và vải cho đến khi xác lập điều kiện cân bằng tại bề mặttiếp xúc này. Quá trình xác lập cân bằng diễn ra từ 1 đến 4 tháng, tùy theo loạiđất và vải.

Đối với vải địa kỹ thuật dùng đểlọc (dưới đây gọi tắt là vải lọc) phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:

a/ Chặn đất tốt: Các lỗ củavải lọc phải đủ nhỏ để giữ lại các hạt đất có độ lớn nhất định.

b/ Thấm nước tốt: Vải lọc cóđộ thấm đủ lớn cho nước đi qua và không gây áp lực đẩy nổi quá mức cho phép.

c/ Chống tắc: Vải lọc có độhổng đủ lớn để không tắc lọc trong quá trình làm việc. Theo kinh nghiệm nướcngoài, đối với vải không dệt, tỷ lệ thể tích lỗ hổng so với tổng thể tích vảiphải trên 30 %; đối với vải dệt, tỷ lệ diện tích lỗ so với diện tích vải phảitrên 4 %.

d/ Độ bền thi công: Vải phảicó đủ độ bền cần thiết để không bị phá hoặc rách thủng trong quá trình lắp đặttại công trình.

đ/ Tuổi thọ: Vải lọc phảichịu được tác động của hóa chất và tia cực tím, bảo đảm tuổi thọ của vải dothiết kế quy định cho công trình.

Theo kinh nghiệm của nước ngoài,vải lọc loại tốt chịu được phơi nắng liên tục 3 tháng liền nhưng suy giảm cườngđộ kéo không quá 10 %.

1.4 Thuật ngữ và ký hiệu

Các thuật ngữ và ký hiệu dùng trongchỉ dẫn này sẽ có giải thích ở các mục tương ứng kèm theo.

Chương II

THIẾT KẾ LỌC BẰNG VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

2.1 Các chỉ tiêu cơ lý của đấtdùng trong thiết kế lọc

Phần này chỉ trình bày một số đặctrưng chính của đất liên quan đến trường hợp dùng vải địa kỹ thuật để lọc.

2.1.1 Thành phần hạt của đất

Là chỉ tiêu cơ bản để phân loạiđất. Giới hạn cỡ hạt của đất theo tiêu chuẩn Việt Nam và của Mỹ nêu trong bảng2.1.

Bảng2.1: Giới hạn cỡ hạt của đất

| Loại đất | Cỡ hạt, mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | ASTM D422 | TCVN 5747-1993 |
| Đất dính: - Sét - Bụi bùn | nhỏ hơn 0,002 0,002 - 0,06 | nhỏ hơn 0,002 0,002 - 0,06 |
| Đất không dính: - Cát - Sỏi - Cuội tảng - Tảng lăn (đá tảng) | 0,06 - 2 2 - 63 lớn hơn 63 - | 0,06 - 2 2 - 150 150 - 300 lớn hơn 300 |

Dạng đường cong phân bố thành phầnhạt của đất và các giá trị tiêu biểu của thành phần hạt đất trình bày ở hình2.1

2.1.2 Độ đồng đều của đất

Biểu thị bằng hệ số đồng đều Cu xácđịnh theo công thức:

(2.1)

Trong đó: d60- đường kính của hạt đất có 60 % khối lượng hạt nhỏ hơn

d10- đường kính của hạt đất có 10 % khối lượng hạt nhỏ hơn

Hình2.1 : Đường phân bố điển hình thành phần hạt của đất

Theo hệ số đồng đều Cu, đất đượcphân ra các loại sau:

Đối với đất dính:

Cu < 5="" :="" hạt="" đấtđồng="" nhất="" (đặc="" trưng="" cho="" đất="" hoàng="">

5 < cu="" ≤="" 15="" :="" hạt="" đấtkhông="" đồng="" nhất,="" đặc="" trưng="" cho="" sét="" bụi,="" cát="">

Cu > 15 : Hạt đấtrất không đồng nhất, đặc trưng cho bùn cát.

Đối với đất rời:

Cu ≤ 3 : Hạt đất đồngnhất.

3 < cu="" ≤="" 6="" :="" hạt="" đấtkhông="" đồng="">

Cu > 6 : Hạt đấtrất không đồng nhất.

2.1.3 Độ ẩm của đất (W)

Độ ẩm của đất (W) được xác định bởitỷ số giữa khối lượng nước lỗ rỗng (mw) và khối lượng đất khô (md)

(2.2)

2.1.4 Giới hạn Atterberg

Khi tăng lượng nước trong đất, đấtcó thể thay đổi trạng thái từ cứng sang nửa cứng, dẻo cứng, dẻo mềm, dẻo chảyvà chảy. Khi giảm hàm lượng nước trong đất có sự thay đổi ngược lại.

Các trạng thái của đất đặc trưngbằng các giới hạn Atterberg sau đây:

Giới hạn dẻo Wp (đất từnửa cứng sang dẻo)

Giới hạn chảy WL (đất từdẻo sang chảy)

Chỉ số dẻo Ip, xác địnhtheo công thức

Ip = WL- Wp (2.3)

Đất có chỉ số Ip lớn hơn5 gọi là đất dính, Ip nhỏ hơn hoặc bằng 5 là đất rời (không dính).

2.1.5 Hệ số thấm của đất (k)

Theo định luật Darcy vận tốc dòngchảy của nước trong đất (v) tỷ lệ với giá trị gradient thủy lực (i)

v = k.i (2.4)

Hệ số thấm của đất (k) được xácđịnh trong phòng thí nghiệm theo sơ đồ ở hình 2.2.

Hình2.2 : Sơ đồ thí nghiệm thấm của đất

Từ thí nghiệm trên biết lưu lượng Qchảy qua đất bề mặt diện tích (A) trong một đơn vị thời gian (sec) từ đó tínhhệ số thấm (k) theo công thức:

(2.5)

Tại hiện trường, hệ số thấm đượcxác định bằng phương pháp bơm, đổ nước hố khoan hoặc hút nước thí nghiệm.

2.1.6 Độ chặt tương đối của đất

Độ chặt tương đối RD đặc trưng chođộ chặt của đất nguyên trạng tại hiện trường và được xác định bởi công thức:

(2.6)

trong đó: e - Hệ số rỗngcủa đất tự nhiên.

emax -Hệ số rỗng tương ứng với đất xốp.

emin -Hệ số rỗng tương ứng với đất chặt.

Theo [2.6], đất được phân theo độchặt như sau:

RD không quá 35 % - đất xốp

RD từ 35 đến 65 % - đất chặt vừa

RD lớn hơn 65 % - đất chặt

2.1.7 Độ phân rã của đất

Có một số loại đất dễ dàng bị phânrã khi gặp nước mềm (nước chứa ít muối). Theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM D4221, khảnăng phân rã của đất biểu thị bằng tỷ số DHR (Double hydrometer ratio), xácđịnh theo công thức:

(2.7)

trong đó: a1 - Hàmlượng hạt nhỏ hơn 0,005 mm bị rửa trôi sau khi mẫu ngâm trong nước cất và lọcchân không

a2 -Hàm lượng hạt nhỏ hơn 0,005 mm của mẫu ban đầu.

Khi giá trị DHR lớn hơn 0,5, đất cókhả năng bị phân rã và ngược lại.

2.2 Các chỉ tiêu kỹ thuật củavải địa kỹ thuật dùng trong thiết kế lọc

Trong tính toán vải lọc, thường sửdụng các thông số kỹ thuật của vải liệt kê dưới đây. Các thông số này lấy theochứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất và được kiểm tra bằng kết quả thí nghiệmvải theo tiêu chuẩn ngành tương ứng.

2.2.1 Độ dày tiêu chuẩn

Độ dày của vải địa kỹ thuật có liênquan đến hệ số thấm, sức chịu chọc thủng và khối lượng của vải. Dưới áp lựckhác nhau độ dày của vải có thể thay đổi. Vì thế, độ dày tiêu chuẩn của vảiđược xác định ở áp lực quy định là 2kPa (1kPa ≈ 0,01 KG/cm2)

Độ dày tiêu chuẩn của vải địa kỹthuật được xác định theo 14 TCN 92 - 1996.

2.2.2 Khối lượng đơn vị diệntích

Là khối lượng tính bằng gam của 1 m2vải, thí nghiệm theo tiêu chuẩn 14 TCN 93 - 1996. Chỉ tiêu này liên quan đến độdày và độ rỗng của vải. Do đó, nó phản ánh gián tiếp khả năng thấm nước và sứcchịu chọc thủng của vải.

2.2.3 Độ bền chịu kéo

Đặc trưng bằng lực kéo đứt trên 1đơn vị bề rộng mẫu vải (KN/m). Xác định bằng cách kéo mẫu có kích thước quyđịnh với tốc độ kéo tiêu chuẩn cho đến khi đứt. Vải địa kỹ thuật có mô đun đànhồi nhỏ nhưng tăng dần sẽ thích ứng tốt hơn với nền không bằng phẳng.

Tiêu chuẩn thí nghiệm chỉ tiêu nàycủa các nước có sự khác nhau về kích thước mẫu và tốc độ tăng tải (bảng 2.2).Vì thế, các vải chỉ so sánh được với nhau khi thử theo cùng một tiêu chuẩn.

Bảng2.2 : So sánh các phương pháp xác định độ bền chịu kéo

vàđộ dãn dài

| Tiêu chuẩn Chỉ tiêu | ASTM D4595 (Mỹ) | NFG38-014 (Pháp) | AS3706.2-1990 (Úc) | 14 TCN 95 - 1996 (Việt Nam) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Độ dài mẫu (giữa 2 ngàm kẹp), mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Độ rộng mẫu, mm | 200 | 500 | 200 | 200 |
| 3. Tốc độ kéo, mm/phút | 10 | 100 | 20 | 20 |

Ghi chú: Ngoài các phươngpháp thử trên đây, một số nước còn dùng phương pháp thử độ bền kéo dải rộng đểxác định độ bền kéo túm (grab strength).

2.2.4 Sức chịu chọc thủng(phương pháp rơi côn)

Chỉ tiêu này biểu thị khả năng củavải tiếp thu các tải trọng động, ví dụ đá rơi lên vải trong quá trình thi công.Nó đặc trưng bằng đường kính lỗ thủng của vải khi hướng một côn nhọn rơi từ độcao nhất định (hình 2.3).

Hình2.3 : Sơ đồ thử sức chịu chọc thủng

củavải theo phương pháp rơi côn

Tiêu chuẩn thử chỉ tiêu này của cácnước tương đối giống nhau (bảng 2.3).

Bảng2.3 : So sánh một số tiêu chuẩn thử sức chịu chọc thủng của vải địa kỹ thuật
theo phương pháp rơi côn

| Tiêu chuẩn Chỉ tiêu | BS 6909 Part 6 (Anh) | AS.37065-1990 (Úc) | NT Build 243 (Thụy Sĩ) | 14 TCN 96 (Việt Nam) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Góc nhọn của côn, α, độ | 45 | 45 | 45 | 45 |
| *Đường kính đáy côn, d, mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| *Độ cao rơi côn, H, mm | 500 | 250 - 1.000 | 500 | 250 - 1000 |
| * Kết quả thử | đường kính lỗ thủng, mm | đường kính lỗ thủng, mm | đường kính lỗ thủng, mm | đường kính lỗ thủng, mm |

Một số trường hợp khác của phươngpháp trên là thả rơi các khối chóp bê tông để mô phỏng sự rơi của các khối đácó góc cạnh.

Ghi chú: Một số nước dùngphương pháp ép pít tông để xác định sức chịu chọc thủng của vải. Khi đó sứcchịu chọc thủng đặc trưng bằng chỉ số CBR (California Bearing Ratio), tính bằngKN.

2.2.5 Kích thước lỗ lọc của vải

Đối với vải để lọc đây là chỉ tiêuquan trọng nhất quyết định khả năng thấm nước và giữ đất của vải. Trong cácphiếu xuất hàng chỉ tiêu này thường ký hiệu là 090; 095hoặc Dw.

Kích thước lỗ vải được xác địnhtheo các tiêu chuẩn khác nhau, tùy từng nước. Tuy nhiên, kết quả thử theo cácphương pháp này tương đối giống nhau (hình 2.4).

Theo tiêu chuẩn 14 TCN 94 - 1996của Việt Nam, kích thước lỗ vải lọc được xác định theo phương pháp ướt.

Bảng2.4 : Các phương pháp xác định kích thước lỗ vải

| Phương pháp Chỉ tiêu | Sàng khô | Lọc ướt |
| --- | --- | --- |
| 1. Nguyên tắc thử | Sàng bột khô (cát, hạt thủy tinh qua vải) | Lọc đất tự nhiên hoặc bột cát qua vải (nhúng nước) |
| 2. Số hiệu tiêu chuẩn | ASTM D4751-87 (Mỹ) AS 3706.7-1990 (Úc) SM-G8-1 (Hiệp hội RILIEM) BS 6906-Part 2:1989 - Anh | SM-G8-2 (Hiệp hội RILIEM) NF.G38-17 (Pháp) Franzuis Institute (Tây Đức) |
| 3. Phạm vi áp dụng | Mỹ và Anh cho vải dệt và không dệt; (Úc và RILIEM): cho vải dệt | RILIEM: cho vải không dệt, Pháp và Tây Đức cho tất cả vải dệt và không dệt |
| 4. Chỉ tiêu sử dụng | Kích thước lỗ biểu kiến 095 (Mỹ, Úc) hoặc 090 (Anh) | Kích thước lọc Df lấy bằng d95 của đất (Pháp, RILIEM) hoặc kích thước lỗ hiệu quả Dw (Tây Đức) |

Hình2.4 : So sánh các phương pháp xác định kích thước lỗ vải

a/Phạm vi kích thước lỗ ; b/ So sánh kết quả thử theo các phương pháp khác nhau

2.2.6 Độ thấm xuyên

Là khả năng vải địa kỹ thuật chonước đi qua theo phương vuông góc khi chịu cột nước nhất định. Mỗi nước có cáchthử khác nhau (bảng 2.5). Vì thế, chỉ có thể so sánh khi vải được thử trongcùng một điều kiện. Cần lưu ý rằng các kết quả thí nghiệm độ thấm xuyên của vảiđược xác định trong điều kiện dòng chảy đều (gradient thủy lực nhỏ hơn 2).

Bảng2.5 : Một số phương pháp xác định độ thấm xuyên

| Tiêu chuẩn Chỉ tiêu | ASTM D4491-89 (Mỹ) | BS6906:Part 3 - 1989 (Anh) | AS 37069-1990 (Úc) | 14 TCN 97 - 1996 (Việt Nam) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nguyên tắc thử | 2 cách: thấm dưới cột nước không đổi hoặc cột nước thay đổi | Thấm dưới cột nước không đổi 10 cm | Thấm dưới cột nước không đổi với các tốc độ thấm khác nhau | Thấm dưới cột nước không đổi với các tốc độ thấm khác nhau |
| 2. Chỉ tiêu thí nghiệm | Độ thấm thủy lực, sec-1 | Lưu lượng thấm, l/sec.m2 | -Độ thấm thủy lực, sec-1 -Hệ số thấm cm/s | -Độ thấm thủy lực, sec-1 -Hệ số thấm cm/s |

2.2.7 Khả năng chịu tia cực tímvà môi trường

Chỉ tiêu này liên quan đến khả năngcủa vải chịu tác dụng của tia cực tím và nhiệt độ ánh nắng mặt trời. Nó đượcbiểu thị bằng sự suy giảm cường độ kéo và độ dãn dài của vải sau khi bị chiếutia cực tím. Tiêu chuẩn một số nước có sự khác biệt về chế độ thử (bảng 2.6).

Bảng2.6 : Phương pháp thử độ bền chịu tia cực tím của một số nước

| Tiêu chuẩn Chỉ tiêu | ASTM D4355-84 (Mỹ) | BS2782 : Part 5 (Anh) | AS 37069-1990 (Úc) | 14 TCN 97 - 1996 (Việt Nam) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * Thiết bị thử | đèn xenon | đèn xenon | đèn xenon | đèn xenon |
| * Chế độ thử | khô và ướt | khô | khô | Khô |
| * Thời gian chiếu tia, h | 105 - 500 | cho đến khi còn độ 50 % cường độ kéo | 168 hoặc 672 | 168 hoặc 672 |
| * Nhiệt độ, oC | 65 ± 5 | 65 ± 5 | 70 ± 10 | 70 ± 10 |
| * Tính kết quả | % hao tổn cường độ kéo | % hao tổn cường độ kéo | % hao tổn cường độ kéo và độ dãn dài | % hao tổn cường độ kéo và độ dãn dài |

Khả năng vải địa kỹ thuật chịu tácđộng của các môi trường khác nhau cũng được đánh giá bằng sự suy giảm cường độkéo của vải sau khi ngâm mẫu trong môi trường đó.

2.3 Các phương pháp thiết kế vảilọc

Các phương pháp thiết kế vải lọcbằng vải địa kỹ thuật đang trong quá trình hoàn thiện. Do đó các tiêu chuẩnthiết kế lọc ngược cũng không giống nhau. Dưới đây giới thiệu 2 trong số cácphương pháp tính thường gặp.

Ví dụ tính theo các phương pháp nàyxem ở Phụ lục 5.

2.3.1 Phương pháp đồ giải củaPOLYFELT

POLYFELT, một trong các hãng sảnxuất vải địa kỹ thuật của Áo, đề xuất chọn vải như sau: Đầu tiên dùng đồ thịchọn vải theo yêu cầu độ bền cơ học, sau đó kiểm tra yêu cầu chặn đất và thấmnước của vải. Hiện nay phương pháp này chỉ xét các loại đất rời và đất dính,chưa xét đến loại đất có khả năng phân rã hoặc bùn cát.

2.3.1.1 Xác định vải theo yêucầu cơ học

Vải địa kỹ thuật phải chống đượclực đâm thủng do đá rơi trong quá trình thi công lớp bảo vệ. Hình 2.5 mô tảquan hệ giữa chiều cao rơi và khối lượng của đá với một số loại vải không dệtdo POLYFELT sản xuất. Dựa vào đồ thị này chọn được loại vải cần thiết.

Hình2.5 : Áp lực cơ học trong quá trình thi công

2.3.2.2 Kiểm tra vải theo yêucầu thủy lực: (việc này bao gồm kiểm tra tính chặn đất và tính thấm nướccủa vải)

a/ Đất rời (không dính)

- Yêu cầu chặn đất: Kích thước lỗlọc của vải chọn tùy theo độ đồng nhất Cu (xem 2.1.2) và d50 củađất.

Tùy theo đặc trưng hạt và độ đồngnhất Cu của đất, kích thước lỗ lọc của vải phải không vượt quá giá trị quy địnhở bảng 2.7.

Bảng2.7 : Kích thước lỗ lọc của vải theo yêu cầu chặn đất khi đất không dính
và dòng chảy rối

| d85/d50 Độ đồng nhất | Nhỏ hơn 2 | Từ 2 đến 4 | Lớn hơn 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhỏ hơn 3 | Không quá 1,0 d50 | Không quá 1,5 d50 | Không quá 1,5 d50 |
| Từ 3 đến 6 | Không quá 1,2 d50 | Không quá 1,8 d50 | Không quá 1,8 d50 |
| Lớn hơn 6 | Không quá 1,0 d50 | Không quá 1,6 d50 | Không quá 2,0 d50 |

- Yêu cầu thấm nước:

Hệ số thấm của vải địa kỹ thuậtphải thỏa mãn yêu cầu:

(2.8)

trong đó: kg - hệ sốthấm của vải địa kỹ thuật

t - độ dày củavải

k - hệ số thấmcủa đất

d50 -đường kính hạt đất có 50 % khối lượng hạt đất nhỏ hơn.

b/ Đất dính

- Yêu cầu chặn đất

Kích thước lỗ lọc của vải chọn tùytheo độ dính của đất.

Đối với đất dính có chỉ số dẻo Ip(xem 2.1.4) trên 20 %, vải phải thỏa mãn đồng thời 2 yêu cầu về kích thước lỗlọc (Dw) và chiều dày (t) của vải:

Dw ≤0,11 mm và:

t ≥ 1,5 mm (2.9)

Đối với đất dính có chỉ số dẻo Ipdưới 20 %, vải phải thỏa mãn yêu cầu:

Dw ≤ d85 (2.10)

trong đó d85 là đườngkính hạt đất có 85 % khối lượng hạt đất nhỏ hơn.

- Yêu cầu thấm nước: Hệ số thấm củavải (kg) và của đất (k) phải thỏa mãn điều kiện:

kg/k ≥100 (2.11)

2.3.2 Phương pháp đồ giải củaNICOLON

Phương pháp này do hãng NICOLON (HàLan) đề xuất. Có thể tính cho các loại đất rời, đất dính, đất phân rã và đấtbụi bùn. Sơ đồ tính gồm 7 bước.

Bước 1: Xác định yêu cầu lọc.

Bước 2: Xác định các điều kiệnbiên.

Bước 3: Xác định vải theo yêu cầuchặn đất.

Bước 4: Xác định vải theo yêu cầuthấm nước.

Bước 5: Kiểm tra khả năng chống lấptắc của vải.

Bước 6: Kiểm tra độ bền thi côngcủa vải.

Bước 7: Xác định yêu cầu tuổi thọcủa vải.

Sau đây là nội dung của từng bước:

Bước 1: Xác định yêu cầu lọc.

Trong kết cấu lọc vải ĐKT thườngnằm kẹp giữa một phía là đất nền và phía kia là vật liệu tiếp giáp. Đối với kếtcấu tiêu ngầm, vật liệu tiếp giáp là sỏi, sỏi dăm; đối với kết cấu bảo vệ bờ,vật liệu tiếp giáp là đá tảng, đá xếp, rọ đá hoặc tấm bê tông.

Việc chặn đất và thấm nước là 2 yêucầu trái ngược nhau, trong từng trường hợp cụ thể, cần xác định yêu cầu chủ đạocủa tầng lọc.

Ví dụ, khi vật liệu tiêu tiếp giápcó lỗ rỗng tương đối nhỏ (như bấc thấm) đòi hỏi tầng lọc có khả năng chặn đấtcao. Trái lại, khi vật liệu tiếp giáp có độ rỗng lớn (sỏi, dăm) tiêu chuẩn thấmnước và chống tắc của vải phải được ưu tiên.

Bước 2: Xác định điều kiện biên.

- Đánh giá áp lực tiếp giáp

Áp lực tiếp giáp ảnh hưởng đến độthấm của vải và độ bền của vải khi thi công.

- Định rõ điều kiện dòng chảy:

Điều kiện dòng chảy có thể ổn địnhhoặc động, ứng với mỗi trường hợp có sơ đồ tính riêng.

Ví dụ, về dòng chảy ổn định như ởcác rãnh tiêu hạ nước ngầm, tiêu nước tường chắn và rãnh gom nước mặt.

Các trường hợp chống xói bảo vệ bờbiển, bờ sông là những trường hợp ứng dụng điển hình trong điều kiện dòng chảyđộng.

Bước 3: Xác định vải theo yêu cầuchặn đất.

Đối với dòng chảy động, chọn vảitheo yêu cầu chặn đất được tiến hành theo sơ đồ hình 2.6.

- Xác định thành phần hạt của đất

Đường thành phần hạt này dùng đểxác định các thông số của đất dùng cho tính toán chặn đất (xem 2.1.1).

- Xác định chỉ số dẻo:

Có thể xác định chỉ số dẻoAtterberg theo ASTM D4318 (tương đương TCVN 4197-86). Hình 2.6 nêu rõ cách sửdụng chỉ số dẻo Ip để chọn vải.

- Xác định tiềm năng phân rã củađất

Đối với đất hạt mịn có độ dẻo nhấtđịnh, dùng phép thử nghiệm theo ASTM D4221 để xác định tiềm năng phân rã củađất (xem 2.1.7). Giá trị này (DHR) dùng để chọn vải theo sơ đồ trên hình 2.6.

- Xác định kích thước lỗ vải theoyêu cầu chặn đất.

Dựa vào tính chất đất, theo sơ đồhình 2.6 tìm được kích thước lỗ lọc (O95) của vải.

Bước 4: Xác định vải theo yêu cầuthấm.

- Xác định độ thấm của đất (k)

Đối với các công trình quan trọng,đòi hỏi mức an toàn cao như đập đất cấp 1, 2, 3; độ thấm của đất cần xác địnhbằng thực nghiệm.

Đối với các công trình không quantrọng có thể xác định độ thấm (k) theo đồ thị hình 2.7, căn cứ vào d15 củađất và áp lực.

- Trị số gradient thủy lực isthay đổi theo loại công trình. Giá trị dự kiến có thể lấy theo bảng 2.8.

Bảng2.8 : Giá trị gradient thủy lực điển hình *

| Áp dụng tiêu thoát nước cho loại công trình | Gradient thủy lực |
| --- | --- |
| Đập đất | 10 ** |
| Mái bờ, tiếp xúc dòng chảy | 1,0 |
| Mái bờ, tiếp xúc với sóng | 10 ** |
| Hào tiêu hạ nước ngầm | 1,0 |
| Tiêu nước chặn vỉa hè | 1,0 |
| Kênh dẫn | 1,0 |
| * Bảng này dựa theo Giroud 1988 ** Các trường hợp nguy hiểm có thể lấy giá trị cao hơn trong bảng |  |

- Xác định hệ số thấm tối thiểu chophép của vải (kg). Theo Giroud 1988, hệ số thấm của vải được chọnphải thỏa mãn yêu cầu sau:

kg ≥ igk (2.12)

Giá trị hệ số thấm của vải có thểxác định bằng thực nghiệm hoặc lấy từ phiếu chất lượng xuất hàng. Giá trị nàycó thể suy ra từ độ thấm của vải theo công thức:

kg = ψ.t (2.13)

trong đó: ψ - độ thấm của vải, sec-1

t - độ dàyvải, cm

Hình2.7 : Độ thấm điển hình của đất

Bước 5: Kiểm tra khả năng chống lấptắc.

Để giảm tối thiểu nguy cơ lấp tắcvải, phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đối với vải không dệt, dùng loạivải có độ rỗng không nhỏ hơn 30 %.

- Đối với loại vải dệt, dùng loạicó diện tích các lỗ hổng không dưới 4 % so với tổng diện tích bề mặt.

- Trong những công trình quan trọngnên thí nghiệm trong phòng để xác định khả năng lấp tắc của vải theo mức độgiảm hệ số thấm của vải.

Bước 6: Kiểm tra độ bền thi công.

Vải phải có độ bền cần thiết tùytheo điều kiện thi công, có thể chọn theo bảng 2.9.

Bảng2.9 : Yêu cầu độ bền thi công đối với vải địa kỹ thuật

| Điều kiện áp dụng |  | Tính chất của vải * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Độ dãn dài, % |  | Lực chọc thủng phương pháp ép pít tông, Ibs |  | Lực kéo túm (grabstregth) Ibs |  |
| Lắp đặt bình thường (hệ thống tiêu) | Áp lực tiếp xúc lớn (dăm nhọn, đầm chặt) | 80 |  | 180 |  |
|  | Áp lực tiếp xúc nhỏ (sỏi, cuội, đầm nhẹ) | 25 |  | 80 |  |
| Lắp đặt khắc nghiệt (hệ thống chống xói) | Áp lực tiếp xúc lớn (đá rơi từ độ cao hơn 3 m xuống) | 15 |  | 80 |  | 200 |  |
|  | Áp lực tiếp xúc nhỏ (có đệm cát hoặc dăm, độ cao rơi dưới 3 m) | 15 |  | 40 |  | 90 |  |

*Ghi chú: Quy đổi đơn vị đo củaAnh, Mỹ ra hệ mét xem ở phụ lục 3.

Bước 7: Xác định yêu cầu tuổi thọ.

Trong quá trình lắp đặt nếu vải bịphơi nắng trong thời gian dài thì phải dùng vải có hàm lượng muội than cao đểchống lão hóa do tia cực tím.

Trong các trường hợp tiếp xúc vớihóa chất phải thí nghiệm cho từng trường hợp cụ thể trước khi quyết định chọnvải.

Chương III

CÁC BƯỚC CHÍNH TRONG THI CÔNG VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

3.1 Chuẩn bị nền

Mặt nền phải đạt cao độ thiết kế vàđầm đến độ chặt theo yêu cầu thiết kế.

Bề mặt nền tiếp xúc với vải phảithật phẳng đảm bảo cho vải tiếp xúc tốt với nền.

Những vật cứng, sắc, nhọn phải đượcdọn sạch để không làm hỏng vải.

3.2 Trải vải

3.2.1 Thi công trên khô

Vải được cắt sẵn theo kích thướcyêu cầu, cuộn lại và thả từ đỉnh xuống chân mái dốc (hình 3.1)

Hình3.1: Trải vải lên mái

Khi thi công cơ giới thường dùngcác cần cẩu có trang bị thêm khung chuyên dùng, để đặt các thảm vào vị trí(hình 3.2). Trước đó vải đã được khâu nối thành cuộn có kích thước tính sẵn.

Hình3.2: Đặt thảm lắp sẵn

Lực kéo lớn nhất trong vải thườngxuất hiện khi chuyên chở và đặt thảm. Nếu thảm quá nặng, có thể dùng thêm cácsợi cáp đỡ thảm.

3.2.2 Thi công dưới nước

a) Bãi thi công thảm:

Ở vùng nước triều, thường chọn vùngbờ thoải dưới mức triều cường, để khi triều lên thảm lắp ráp xong, sẽ nổi lênmặt nước có thể lại dắt ngang đến các vị trí đã định. Khi thi công mái sôngchọn bãi ở vị trí cao hơn mực nước sông, nên thi công phần dưới nước trước,phần trên khô sau (hình 3.3).

Hình3.3: Bãi thi công trên mái sông

b) Lắp ráp và vận chuyển:

Thường dùng các loại vải đặc biệtcó các vòng sợi để buộc vật nổi, hoặc rong rào vào thảm. Vật nổi chỉ có nhiệmvụ căng vải, làm cho vải phẳng, dễ nổi hơn trong quá trình vận chuyển và đánhchìm. Để truyền lực đều cho vải, ở vùng mép vải, cần tăng cường thêm các kếtcấu để đảm bảo đủ độ cứng cần thiết khi thi công.

Vùng đầu thảm, dành ra khoảng 1 ÷ 2m vải đủ để buộc vào dầm nổi. Dầm này cũng đồng thời là dầm neo khi đánh chìm(hình 3.4). Mặt thảm cũng buộc thêm dây vào dầm để tăng cường sức chịu kéo khidi chuyển. Cũng có thể dùng phao nổi để buộc thảm khi vận chuyển (hình 3.5).

Hình3.4: Vận chuyển thảm bằng dầm nổi

Hình3.5: Vận chuyển thảm bằng phao.

Khi buộc, cần kéo đầu thảm cao hơnmặt nước, để nước không trào lên mặt thảm, làm tăng lực cản khi vận chuyển vàtăng tải trọng tác dụng lên thảm.

c) Nhận chìm:

Sau khi đặt đúng vị trí, nhận chìmthảm bằng cách đổ lên thảm một lớp đá. Đề phòng vải bị xé rách, lúc đầu chỉ đổđá nhẹ trọng lượng không quá vài chục Kg (cuội sỏi và đá hộc). Trọng lượng đủnhận chìm thảm khoảng 150 ÷ 200 Kg/m2. Khi thảm đã nằm ở đáy sông,tiếp tục thả đá to hơn, tùy theo tính toán ổn định, để cuối cùng đạt khoảng 500Kg/m2.

Nếu thảm đặt trên mái (hình 3.6),đầu trên phải neo đầu thảm vào bờ để đổ đá lên trên nhằm cố định vị trí. Phảirải đá cho đều để thảm chìm đều, đánh chìm thảm dần dần từ nông ra sâu.

Hình3.6: Neo đầu thảm vào bờ

Nếu thảm đặt dưới đáy sông (hình3.7) một đầu được gắn vào dầm neo, đầu kia vào dầm giữ. Lúc đầu cả hai dầm đượcgiữ nổi trên mặt nước bằng phao. Khi đánh chìm, dầm được tháo khỏi phao. Hệthống phao còn có tác dụng định hướng, giữ cho thảm đặt đúng vị trí.

Hình3.7: Nhấn chìm thảm xuống đáy sông

Sau khi tháo dầm neo ra khỏi phao1, sà lan mở đáy tiến vào đổ đá, đổ dần từ đầu tiến vào giữa. Cự ly di chuyểncủa sà lan được xác định bởi dây cáp căng giữa 2 phao, tạo thuận lợi đổ đá đềutrên mặt thảm. Phao 1 cố định một đầu của thảm. Phao 2 giữ thảm bằng hệ thốngtời, khi đổ đá, nếu mặt thảm trở thành quá dốc, thả tời, giảm mái dốc, giữ chođã không bị trượt theo mặt dốc.

3.2.3 Thi công thảm lắp ghép

Thảm lắp sẵn có thể dùng để bảo vệmái trong đáy sông. Hiện nay thường dùng các phương pháp trải thảm sau:

- Trải thảm bằng cần cẩu nổi, cógắn thêm đối trọng (hình 3.8). Do sức nâng của cần cẩu không lớn nên khi dùngphương pháp này, kích thước và trọng lượng của thảm lắp sẵn bị giới hạn, do đósau khi đặt thảm vào vị trí phải đổ thêm đá phủ lên trên.

Hình3.8: Trải thảm xuống đáy sông bằng cần cẩu

- Trải thảm bằng cách để thảm trượttrên 1 sàn nghiêng (hình 3.9). Phương pháp này hay dùng khi thi công kè látmái: vừa dùng tời hạ sàn cho độ dốc tăng dần vừa lái sà lan ra phía nước sâu đểthảm tụt dần và trải lên đúng vị trí quy định.

Hình3.9: Trải thảm lên mái bằng ván trượt

Ở những vùng vận tốc dòng nướcmạnh, phần gối đầu giữa 2 thảm nên đặt xuôi theo dòng chảy (hình 3.10) để giảmlực đẩy nổi lên vùng nối tiếp.

Hình3.10: Gối đầu thuận dòng chảy

3.3 Các mối nối

Khi thi công vải địa kỹ thuậtthường dùng kiểu nối gối đầu hoặc khâu (may mép). Khi dự trù vải có thể nhânvới hệ số 1,12 - 1,15 so với diện tích cần phủ để trừ vào các mối nối.

3.3.1 Gối đầu:

Nói chung kích thước mép vải (L)chồng lên nhau (hình 3.11) thay đổi từ 0,3 đến 1,0 m, tùy theo biến dạng củanền, độ chính xác trải vải và kích thước hòn đá sẽ đổ trực tiếp lên vải.

Đối với những vùng có khả năng lúnnhiều hoặc những phần dưới mực nước biển, kích thước chống mép vải cần lấykhông nhỏ hơn 2,0m. Có thể chọn giá trị L - theo công thức sau:

trong đó: - Đường kính hòn đá

- Tỷ trọng của đá

Hình3.11: Nối vải địa kỹ thuật theo phương pháp chồng mép

3.3.2 May mép vải

Chỉ may thường dùng sợi Polietilen.Cường độ chịu kéo của chỉ phải không nhỏ hơn cường độ chịu kéo của vải. Tùytheo điều kiện thi công và yêu cầu về độ bền của mối nối, có thể áp dụng cáckiểu may ở hình 3.12

Hình3.12: Các kiểu may vải

a/Kiểu chắp tay, b/ Kiểu chữ J, c/ Kiểu con bướm

d/Kiểu chồng đơn, e/ Kiểu gập mép

Tùy thiết bị may và kiểu may, cóthể may vải trước khi thi công hoặc trong quá trình rải vải.

Đường khâu phải cách mép vải 0,05m. Nếu vải được khâu nối tại hiện trường, mép vải phải chồng lên nhau ít nhất20 cm. Đường khâu không nên đặt thẳng góc với phương có tải trọng lớn nhất.

3.3.3 Neo vải

Vải phải được neo ở đỉnh và chânmái dốc. Chiều dài đoạn vải neo thường ít nhất là 1m. Chiều sâu hố neo vải ởchân mái phải lớn hơn chiều sâu hố xói dự kiến. Một số kiểu neo vải trình bày ởhình 3.13

Hình3.13: Một số kiểu neo vải

a,b- neo ở đỉnh; c - neo ở chân

3.4 Thi công lớp áo bảo vệ

Một số hình thức kết cấu của lớp áobảo vệ, được trình bày trên hình 3.14. Nguyên tắc chung là khi thi công, lớp áobảo vệ này không được làm rách thủng vải địa kỹ thuật, hạn chế tối đa việc bôibẩn bề mặt vải gây lấp tắc vải. Việc thi công trên khô lớp áo bảo vệ phải tiến hànhngay sau khi rải vải để hạn chế sự lão hóa vải do tia cực tím của ánh sáng mặttrời. Việc thi công dưới nước lớp áo bảo vệ thường tiến hành đồng thời với việcnhận chìm vải đã trình bày ở mục 3.2.2c. Khi gặp nền đất yếu việc thi công lớpbảo vệ phải bắt đầu từ đáy sau nhất tiến dần lên đỉnh để tránh trượt lở.

Hình3.14: Một số hình thức kết cấu của lớp áo bảo vệ

a)đá đổ, b) đá to phụt vữa xi măng, c) đá nhỏ phụt vữa xi măng,

d)đá xẻ, e) bê tông lắp sẵn, f) rọ đá

Khi thi công lớp bảo vệ đá đổ phảiđảm bảo kích thước đá tối đa và độ cao rơi tối đa như thiết kế. Khi rải đákhông cho phép đá trượt trên vải dễ làm hỏng vải. Để đề phòng các hiện tượngphá hoại trên, nên bố trí thêm 1 lớp trung gian giữa vải và lớp áo bảo vệ bằngđá dăm hay rong rào.

Đối với trường hợp lớp áo bảo vệbằng khối bê tông có thể thi công lắp ghép hoặc đổ đá tại chỗ. Trong trường hợpthứ nhất các khối bê tông đúc sẵn được gắn vào vải tại hiện trường. Thường dùngdây cáp (bằng thép hay sợi tổng hợp) xâu qua các lổ đúc sẵn đế gắn bê tông vớivải sau đó trải vải bằng cơ giới (xem 3.2.3). Trong trường hợp thứ hai, khối bêtông được đổ tại chỗ, trùm lên các chốt gắn trước lên vải (hoặc các vòng dây cósẵn khi sản xuất vải, tạo thành 1 hệ thống liền).

Khi dùng lớp bảo vệ là rọ đá, đặtcác rọ thép đan sẵn lên vải, xếp đầy đá và buộc nắp. Sau đó liên kết các rọ đáthành một khối liên hoàn.

Chương IV

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRONG THI CÔNG

4.1 Các phương pháp thử tínhchất cơ lý của vải

Phương pháp thử vải địa kỹ thuậtđang tiếp tục được nghiên cứu và hoàn thiện. Hiện nay tiêu chuẩn thử của cácnước có sự giống nhau về nguyên tắc thử nhưng có một số khác biệt về quy địnhmẫu và chế độ thử. Do đó, khi so sánh tính chất của các loại vải khác nhau cầnbiết rõ các kết quả đó thu được bằng phương pháp thử nào.

Để so sánh các loại vải hoặc kiểmtra chất lượng vải trước, trong và sau khi đặt vào công trình thủy lợi nước taphải tuân theo bộ tiêu chuẩn ngành “Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thử các tínhchất cơ lý”.

Bộ này gồm:

14TCN 91 - 1996 - Quyđịnh chung về lấy mẫu,

thử mẫu và xử lý thống kê

14TCN 92 - 1996 - Phươngpháp xác định độ dày tiêu chuẩn

14TCN 93 - 1996 - Phươngpháp xác định khối lượng đơn vị diện tích

14TCN 94 - 1996 - Phươngpháp xác định kích thước lỗ lọc của vải

(phương pháp ướt)

14TCN 95 - 1996 - Phươngpháp thử độ bền chịu kéo và độ dãn dài

14TCN 96 - 1996 - Phươngpháp xác định sức chịu chọc thủng

14TCN 97 - 1996 - Phươngpháp xác định độ thấm xuyên

14TCN 98 - 1996 - Phươngpháp xác định độ dẫn nước

14TCN 99 - 1996 - Phươngpháp xác định khả năng chịu tia cực tím và nhiệt độ

4.2 Kiểm tra chất lượng vảitrong quá trình thi công

Kiểm tra quy cách của vải được cungcấp: Nhãn hiệu bao bì phải có các thông số : 1/ Xí nghiệp sản xuất và tên sảnphẩm ở thị trường ; 2/ Mã hiệu ; 3/ Khối lượng, chiều dài và chiều rộng củacuộn vải. Đối chiếu các thông số này với thiết kế để biết vải được cung cấpđúng chủng loại hay không.

Kiểm tra nhanh: phải tiến hành 2mục kiểm tra đơn giản là xác định khối lượng đơn vị diện tích và chiều dày danhnghĩa của vải. So sánh kết quả đó với nhãn hiệu để kiểm tra sự phù hợp giữanhãn hiệu với chất lượng vải. Trường hợp không có thiết bị kiểm tra chính xáctheo tiêu chuẩn, có thể cân và đo cả cuộn, tính ra khối lượng đơn vị diện tíchvà so sánh với con số cuối cùng của mã hiệu sản phẩm.

Kiểm tra tính đồng nhất của vải:lấy mẫu ở nhiều chỗ theo chiều dọc và theo chiều ngang của vải để cân đo vàtính khối lượng đơn vị diện tích.

Các hình thức kiểm tra trên áp dụngcho mọi loại công trình.

Kiểm tra đặc tính của vải: ngoàicác chỉ tiêu trên phải tiến hành kiểm tra thêm một số chỉ tiêu khác của vải.Nội dung kiểm tra và tần suất kiểm tra phụ thuộc vào tầm quan trọng của cácchức năng của vải địa kỹ thuật đối với công trình và quy mô sử dụng vải.

Việc lựa chọn chỉ tiêu thí nghiệmcó thể tiến hành nhờ bảng 4.1. Các cột có dấu “+” là các chỉ tiêu cần kiểm tra.

Bảng4.1: Sự tương ứng giữa chức năng và thí nghiệm kiểm tra

| Thí nghiệm Chức năng | Kéo | Ma sát | Hệ số thấm đơn vị | Hệ số dẫn truyền nước | Độ hổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngăn cách | + |
| Gia cố | + | + |
| Lọc | + | + |
| Tiêu | + |

Bảng 4.2 và 4.3 trình bày có tínhchất hướng dẫn chọn số lần thí nghiệm cần thiết. Để phân biệt các chức năng củavải trong một số loại hình ứng dụng thông thường có thể tham khảo phụ lục 2.

Ví dụ tính các hạng mục cần thínghiệm kiểm tra xem ở phụ lục 6.

Bảng4.2: Số lần thí nghiệm khi vải đảm nhiệm chức năng chính

| Diện tích vải sử dụng (S) Thí nghiệm | Dưới 250 m2 | Từ 250 đến 2.500 m2 | Từ 2.500 đến 25.000 m2 | Trên 25.000 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kéo | 0 | 1 | 1 |
| Ma sát | 0 | 0 | 1 |
| Hệ số thấm đơn vị | 0 | 1 |
| Hệ số dẫn truyền nước | 0 | 1 |
| Độ hổng | 0 | 1 |

Bảng4.3: Số lần thí nghiệm khi vải đảm nhiệm các chức năng phụ

| Diện tích vải sử dụng (S) Thí nghiệm | Dưới 4.000 m2 | Từ 4.000 đến 40.000 m2 | Trên 40.000 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kéo | 0 | 1 |
| Ma sát | 0 | 0 | 1 |
| Hệ số thấm đơn vị | 0 | 1 |
| Hệ số dẫn truyền nước | 0 | 1 |
| Độ hổng | 0 | 1 |

Phụlục 1: Tính chất thủy lực điển hình của một số loại vải địa kỹ thuật (theoC.R.Lawson - 1994)

| Loại vải | Kích thước lỗ hổng 090 (mm) | Lưu lượng thấm đơn vị ở cột nước 10 cm (1/m2/s) |
| --- | --- | --- |
| Vải không dệt: |
| * Gắn bằng nhiệt | 0,02 - 0,35 | 20 - 200 |
| * Khâu kim | 0,03 - 0,30 | 30 - 300 |
| Vải dệt: |
| * Sợi đơn | 0,10 - 3,00 | 50 - 200 |
| * Nhiều sợi | 0,20 - 0,60 | 20 -80 |
| * Thảm | 0,07 - 0,15 | 2 -25 |
| Dệt kim: |
| * Sợi ngang | 0,20 - 1,20 | 50 -800 |
| * Sợi dọc | 0,40 - 10,0 | 100 - 2000 và lớn hơn |

Phụlục 2: Tầm quan trọng của các chức năng của vải địa kỹ thuật

| Khu vực áp dụng điển hình | Chức năng |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phân cách | Tiêu nước | Lọc | Gia cường | Bảo vệ |
| Đập | ● | o | o | f |
| Tường chắn, mái dốc gia cố | ● | o | ● |
| Tiêu nước nền | o | o | ● |
| Lọc ngược cho rọ đá | o | o | ● |
| Lọc ngược cho đập đất | ● | ● | ● |
| Lọc ngược cho bờ sông biển | o | ● |
| Thi công đắp lấn bằng thủy lực | ● | ● |
| Hạp long bằng vật liệu phế thải | o | ● | o | ● |
| Giữ vật liệu phế thải | o | o | o | ● |
| Đường kiên cố, bãi đậu xe | ● | o | o | o |
| Bảo trì đừng sắt | ● | ● |
| Sân vận động | ● | o | ● |

●  - Chức năng chính

o - Chức năng phụ

f - Tùy thuộc vào đất và sự áp dụng

Phụlục 3: Quy đổi 1 số đơn vị đo

a/ Kích thước tương ứng của bộ sàngMỹ

| Số hiệu sàng Mỹ (NO) | Kích thước lỗ sàng, mm |
| --- | --- |
| 4 | 4,76 |
| 10 | 2,00 |
| 20 | 0,841 |
| 30 | 0,595 |
| 40 | 0,420 |
| 50 | 0,297 |
| 60 | 0,250 |
| 70 | 0,210 |
| 100 | 0,149 |
| 120 | 0,125 |
| 140 | 0,105 |
| 170 | 0,088 |
| 200 | 0,074 |
| 400 | 0,037 |

b/ Đổi đơn vị đo hệ Mỹ sang hệ mét

1 oz/yd2 = 33,9 g/m2 1 mil = 0,0254 mm 1 lb = 4,45 N 1 lb/in = 175 N/m 1 psi = 6,89 kPa 1 ft = 0,305 m 1 yd2 = 0,8 m2 1 gpm/ft2 = 0,678 l/s/m2

Phụlục 4: Tính chất chính của một số mẫu vải địa kỹ thuật

A.Vải của hãng NICOLON (Hà Lan)

| Tính chất | Đơn vị đo | Phương pháp thử | Vải dệt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vải không dệt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FILTERWEARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HP-SERIES |  |  |  |  |  |  |  |  | GEOLON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70/06 |  |  | 70/20 |  |  | 40/10 |  |  | 40/30a |  |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 600 |  |  | N35 |  |  | N40 |  |  | N60 |  |  | N70 |  |  | N100 |  |  | N130 |  |  | N160 |  |  |
| * Khối lượng đơn vị diện tích | oz/yd2 | ASTM D-3776 | 5,6 |  |  | 6,2 |  |  | 5,0 |  |  | 5,3 |  |  | 5,6 |  |  | 7,4 |  |  | 7,4 |  |  | 3,3 |  |  | 4,0 |  |  | 5,7 |  |  | 7,1 |  |  | 10,0 |  |  | 13,0 |  |  | 16,0 |  |  |
| * Độ dày | mils | ASTM D-1777 | 13 |  |  | 21 |  |  | 11 |  |  | 26 |  |  | 22 |  |  | 29 |  |  | 18 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 75 |  |  | 95 |  |  | 125 |  |  | 150 |  |  | 185 |  |  |
| * Cường độ chịu kéo | tbs | ASTM D-4632 | 250 |  |  | 275 |  |  | 255 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 355 |  |  | 340 |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 160 |  |  | 210 |  |  | 305 |  |  | 390 |  |  | 500 |  |  |
| * Độ dãn dài tại cường độ tới hạn | % | ASTM D-4632 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 7 |  |  | 15 |  |  | 21 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  |
| * Cường độ chọc thủng | lbs | ASTM D-4833 | 135 |  |  | 145 |  |  | 125 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 145 |  |  | 165 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 95 |  |  | 130 |  |  | 155 |  |  | 195 |  |  |
| * Kích thước lỗ lọc | lỗ sàng | ASTM D-4751 | 70 |  |  | 60 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| * Tốc độ thấm | gpm/ft2 | ASTM D-4491 | 18 |  |  | 35 |  |  | 70 |  |  | 145 |  |  | 100 |  |  | 115 |  |  | 70 |  |  | 155 |  |  | 150 |  |  | 130 |  |  | 110 |  |  | 80 |  |  | 60 |  |  | 40 |  |  |
| * Độ thấm, (Y) | sec-1 | ” | 0,28 |  |  | 0,51 |  |  | 0,95 |  |  | 1,99 |  |  | 1,36 |  |  | 1,65 |  |  | 0,96 |  |  | 2,07 |  |  | 2,01 |  |  | 1,74 |  |  | 1,47 |  |  | 1,07 |  |  | 0,80 |  |  | 0,53 |  |  |
| * Hệ số thấm, (kg) | cm/s | “ | 0,010 |  |  | 0,027 |  |  | 0,028 |  |  | 0,142 |  |  | 0,092 |  |  | 0,132 |  |  | 0,046 |  |  | 0,26 |  |  | 0,28 |  |  | 0,33 |  |  | 0,35 |  |  | 0,34 |  |  | 0,31 |  |  | 0,25 |  |  |
| * Tỷ lệ diện tích lỗ hổng | % | Diện tích lỗ Tổng diện tích | 4 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  |
| * Độ rỗng | % | Thể tích lỗ Tổng diện tích | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |

B.Vải của hãng POLYFELT (Áo)

| Tính chất | Đơn vị đo | Phương pháp thử | TS 21 | TS 22 | TS 420 | TS 500 | TS 550 | TS 600 | TS 650 | TS 700 | TS 720 | TS 750 | TS 800 | TS 006 | TS 008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Khối lượng đơn vị diện tích | g/m2 | ASTM D-3776 | 95 | 110 | 130 | 145 | 180 | 200 | 235 | 280 | 315 | 350 | 400 | 500 | 700 |
| * Độ dày dưới áp lực 2KN/m2 | mm | ASTM D-1777 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,9 | 5,2 |
| * Cường độ chịu kéo | KN/m | ASTM D-4595 | 5,9 | 7,2 | 8,3 | 9,2 | 11,8 | 13,0 | 15,1 | 18,0 | 19,5 | 21,5 | 24,0 | 34/20 | 44/31 |
| * Độ dãn dài khi đứt (e) | % | ASTM D-4595 | 70/40 | 70/40 | 70/45 | 80/50 | 80/50 | 80/50 | 80/50 | 80/50 | 80/50 | 80/50 | 80/50 | 80/120 | 0/120 |
| * Sức kháng chọc thủng (rơ côn) | mm | TTNC Phần Lan | 25 | 21 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| * Kích thước lỗ lọc hữu dụng (Dw) | mm | Viện FRANZIUS SN 640550 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| * Hệ sồ thấm ở áp lực 2KN/m2 | cm/s | nt | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| * Lưu lượng thấm ở áp lực 2KN/m2 | l/m2/s | nt | 450 | 420 | 360 | 330 | 280 | 250 | 230 | 190 | 150 | 130 | 120 | 100 | 58 |

Phụlục 5: Ví dụ tính vải lọc cho một số trường hợp

1. Chọn vải lọc trong bảo vệ máivà lòng kênh

Cho biết: Kênh dẫn cấp 4

Mái dốc 1 : 3

Tải thủy lực: Tác động sóng làchính

Đất: có thành phần hạt như trênbiểu đồ (hình P.1)

HìnhP.1: thành phần hạt của đất

Tính toán (ở đây giới thiệu phươngpháp của NICOLON) [6]

Bước 1: Xác định yêu cầu lọc

● Vật liệu tiếp giáp (lớp phủ mặtchắn sóng) là lớp đá dày 30 cm bằng đá hộc kích thước tối đa 25 cm.

● Yêu cầu lọc ưu tiên cho thấm: Vìthể tích lỗ rỗng của vật liệu tiếp giáp lớn và vì khi áp lực thủy tĩnh lớn gâyhư hỏng đẩy nổi nên đối với tầng lọc này yêu cầu thấm nước phải ưu tiên hơn yêucầu chặn đất.

Bước 2: Xác định điều kiện biên

● Áp lực vùng tiếp giáp nhỏ, vì lớpđá phủ trên mặt vải tương đối mỏng.

● Điều kiện thủy lực động, tuy vậymức độ không khắc nghiệt.

Bước 3: Xác định vải theo yêu cầuchặn đất

● Các tính chất của đất: Dựa vàobiểu đồ thành phần hạt tìm được:

- Hàm lượng hạt sét: 0%

- Hàm lượng hạt bụi: 13%

- d50 = 0,27 mm (gồm cáchạt lớn hơn 0,07 mm)

- d10 = 0,059 mm (gồmcác hạt nhỏ hơn 4,8 mm)

- d90 = 1,7 mm

- Hệ số đồng nhất Cu

● Sử dụng sơ đồ tính ở hình 2.6,vải địa kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu chặn đất sau đây:

- 095 < 2,5="">50= 2,5 . (0,27) = 0,67 mm, và

- 095 <>90= 1,7 mm

● Vì thế, để thỏa mãn cả 2 yêu cầutrên, vải địa kỹ thuật phải có 095 < 0,67="">

Bước 4: Xác định vải theo yêu cầuthấm

● Sử dụng d15 = 0,075 mmvà hình 2.7, tìm được hệ số thấm của đất (k) bằng: k = 5.10-3 cm/sec

● Tra bảng 2.8 tìm được gradientthủy lực điển hình đối với bảo vệ bờ, is = 1,0 đối với dòng chảyđiều hòa.

● Tính hệ số thấm yêu cầu (ks)của vải địa kỹ thuật

kg = is.k =(1,0) (5.10-3 cm/sec) = 5.10-3 cm/sec.

Bước 5: Kiểm tra khả năng chống lấptắc của vải

● Để chống tắc tỷ lệ bề mặt hở phảikhông nhỏ hơn 4%, hoặc độ rỗng không nhỏ hơn 30%.

Bước 6: Kiểm tra độ bền của vải khithi công

Dùng bảng 2.11, coi chế độ thi cônglà bình thường, vì khi thi công xếp đá bằng tay.

Vải phải đáp ứng các yêu cầu độ bềnkhi thi công như sau:

- Độ bền kéo túm (grab strength)> 180 lbs

- Độ dãn dài không quy định

- Độ bền chọc thủng (puncturestrength) > 80 lbs

Ghi chú: Quy đổi đơn vị củaAnh, Mỹ ra hệ mét xem phụ lục 3.

Bước 7: Yêu cầu tuổi thọ củavải

● Vải dùng để lọc ở chỗ không ngậpnước và có thể tiếp xúc ánh sáng mặt trời, ít ra là một số chỗ, vì thế khuyếncáo dùng vải có trộn hàm lượng bột than cao để chống lão hóa do tác dụng củatia cực tím.

Môi trường là nước bình thường nênsự phá hoại của các hóa chất khác không thành vấn đề lớn.

Tóm lại, các yêu cầu tối thiểu đốivới vải lọc là:

- Cường độ kéo túm 180 lbs.

- Cường độ chọc thủng: 80 lbs.

- Kích thước lỗ biểu kiến: 0,67 mm(max)

- Hệ số thấm: 0,005 cm/s

- Diện tích bề mặt hở (đối với vảidệt): 4%

- Độ rỗng (đối với vải không dệt):30%

Dựa vào bảng đặc tính các loại vải(phụ lục 4, phần A) có thể chọn 1 trong 2 loại vải sau đây:

| HP - 500 | FILTER 40/30 A |
| --- | --- |
| - Kích thước lỗ lọc lớn nhất theo yêu cầu chặn đất | 0,595 mm | 0,420 mm |
| - Diện tích bề mặt hở tối đa | 8% | 20% |
| - Độ bền thi công | đủ | đủ |

2. Chọn vải lọc trong bảo vệ máiđê sông

Cho biết: Nền đất là cát bùn, hệ sốthấm ks = 5.10-4 cm/s

Thành phần hạt của đất: d10= 0,02 mm; d50 = 0,06 mm; d60 = 0,08 mm, d85 =0,18 mm, đá bảo vệ có khối lượng trung bình 20 kg (theo điều kiện dòng chảyrối).

Tính toán: Ở đây giới thiệu phươngpháp của POLYFELT [1,2]

a/ Chọn vải theo yêu cầu chặnđất

- Hệ số đồng nhất của đất nền

- Tính:

- Xác định kích thước lỗ vải theobảng 2.9:

Dw ≤ 1,8.d50= 0,108 mm

Theo bảng tra các loại vải củaPOLYFELT (phụ lục 4, phần B), chọn TS700 có DWTS700 = 0,09 mm <0,108 mm,="" chiều="" dày="" vải="" t="2,6">

b/ Kiểm tra yêu cầu thấm:

Dùng công thức 2.13, xác định hệ sốthấm yêu cầu của vải:

Vải TS700 có hệ số thấm kgTS700= 4.10-1 cm/s > kg

c/ Kiểm tra độ bền thicông: đá bảo vệ có khối lượng nhỏ nên yêu cầu về độ bền thi công dễ dàngthỏa mãn (xem hình 2.5)

Tóm lại: chọn vải TS700.

3. Chọn vải lọc trong bảo vệ máiđê biển

Cho biết: nền là cát bụi có d50= 0,05 mm, d50 = 0,3 mm, hệ số đồng nhất Cu = 8, hệ số thấm k= 1.10-5 cm/s. Đá bảo vệ gồm 2 lớp, lớp ngoài có đường kính 1,1 m,lớp thứ cấp (hình p-2) có đường kính 0,3 m, khối lượng 300 kg.

HìnhP-2 Sơ đồ cấu tạo mái đê biển

Tính toán: Áp dụng phương pháp củaPOLYFELT

a. Chọn vải theo yêu cầu chịuchọc thủng:

Vải phải chịu được đá thứ cấp rơitừ độ cao nhất định. Giả định chiều cao đá rơi là 2m, theo hình 2.5 chọn vảilọc TS700.

b. Kiểm tra yêu cầu chặn đất:

Theo bảng 2.7, với Cu > 6 và d85> 4 d50 vải lọc cần có 090 (Dw) ≤ 2d50 = 0,10 mm. VảiTS700 có kích thước lỗ lọc hữu dụng là 0,09 < 0,10="" mm,="" do="" đó="" đạt="" yêu="" cầuchặn="">

c. Kiểm tra yêu cầu thấm:

Theo công thức 2.11 vải lọc có hệsố thấm là:

Kg ≥ 100.1.10-5cm/s = 1.10-3 cm/s

Theo phụ lục 4, vải TS 700 có hệthấm là 0,5 > 10-3 cm/s. Do đó, vải đã chọn thỏa mãn yêu cầuthấm.

Tóm lại: Chọn vải lọc TS700, dày 2,6 mm.

4. Chọn vải lọc trong xử lý hốđùn hố sủi

Cho biết: tầng lọc ngược để xử lýhố sủi có đường kính 1,0 m, đất có chỉ tiêu cơ lý như sau: d10 =0,01 mm, d50 = 0,103 mm, d60 = 0,105 mm, d85 =0,48 mm, hệ số thấm ks = 5,7.10-3 cm/s.

Tính toán: Áp dụng theo phương phápcủa POLYFELT

- Hệ số đồng nhất của đất

- Tính d85/d50:

- Xác định kích thước lỗ vải theobảng 2.7 để đảm bảo yêu cầu chặn đất.

Dw ≤ 1,0 d50 = 0,103 mm

Theo đặc tính của vải (phụ lục 4)chọn TS700 với Dw = 0,09 mm < 0,103="" mm,="" độ="" dày="" 1,3="">

- Kiểm tra yêu cầu ổn định thấmtheo công thức 2.8

cm/s

Vải TS700 dày 1,3 mm có hệ số thấmlà 1,1.10-1 cm/s > 1,44.10-2. Vì vậy vải đã chọn đápứng yêu cầu thấm nước.

- Đá trong tầng lọc chủ yếu đểchống lực đẩy nổi, có thể dùng dăm và đá các loại dưới 20 cm nên áp lực của đálên vải không lớn, có thể không cần kiểm tra độ bền thi công của vải.

Tóm lại, chọn TS700, dày 1,3 mm.

5. Chọn vải lọc bảo vệ mái đập hồchứa

Cho biết: đất đắp đập có thành phầnhạt như hình vẽ P.3. Chỉ số dẻo Ip = 11,1. Hệ số thấm của đất xác định bằngthực nghiệm là 6,3.10-5 cm/s. Mái đập được bảo vệ chống xói bằng đáhộc xếp dày 30 cm, kích thước hòn đá tối đa 25 cm. Yêu cầu chọn vải bảo vệchống xói thượng lưu đập.

Tính toán: Tính theo 2 cách để sosánh.

Cách 1: áp dụng phương pháp tínhcủa POLYFELT.

a. Chọn vải theo yêu cầu chặn đất:

Theo biểu đồ hình P.3, tìm được d85= 0,50 mm. Theo công thức 2.10, vải phải có kích thước lỗ lọc Dw < 0,5="">

Theo phục lục 4B có nhiều loại vảiđáp ứng yêu cầu trên, ở đây nên chọn TS500 vì có cường độ chịu kéo cao và hệ sốthấm lớn.

HìnhP.3 - Biểu đồ thành phần hạt của đất

b. Kiểm tra yêu cầu thấm:

Dùng công thức 2.11 xác định hệ sốthấm yêu cầu của vải: kg ≥ 100.6,3.10-5 = 6,3.10-3cm/s

Theo phụ lục 4B, vải TS 500 đáp ứngyêu cầu thấm vì vải có hệ số thấm là 0,5 cm/s > kg

c. Kiểm tra độ bền thi công:Theo hình 2.5 vải đảm bảo yêu cầu độ bền thi công khi đá rơi.

Tóm lại, chọn TS500 dày 1,5mm.

Cách 2: áp dụng phương pháp tínhcủa NICOLON

a. Định rõ yêu cầu lọc: ưutiên cho thấm vì thể tích lỗ rỗng của vật liệu tiếp giáp (đá hộc) lớn và khi áplực thủy tĩnh lớn có thể phá hoại tầng lọc do lực đẩy nổi.

b. Xác định điều kiện biên:

- Áp lực vùng tiếp giáp tương đốinhỏ vì lớp đá phủ lên vải tương đối mỏng.

- Điều kiện thủy lực động, dòngchảy điều hòa.

- Điều kiện lắp đặt bình thường(xếp đá bằng tay)

c. Xác định yêu cầu chặt đất

Từ biểu đồ hình P.3, tìm được d10= 0,0035 mm, d60 = 0,155 mm, d50 = 0,13 mm, d90= 1,0 mm.

Tính hệ số đồng nhất của đất:

Sử dụng sơ đồ tính ở hình 2.6trường hợp dòng chảy vừa, vải lọc phải đáp ứng yêu cầu chặt đất sau đây:

- 095 < 2,5="">50= 2,5 . 0,13 = 0,325 mm, và:

- 095 <>90

Vì thế, để thỏa mãn cả 2 yêu cầutrên, vải lọc phải có 095 < 0,325="">

d. Xác định yêu cầu thấm:

Theo bảng 2.8, lấy is =10.

Hệ số thấm yêu cầu (kg)của vải lọc phải không nhỏ hơn:

kg = is.k =10.6,3.10-5 = 6,3.10-4 cm/s

e. Xác định yêu cầu chống lấptắc:

Để chống lấp tắc tỷ lệ bề mặt hởphải không nhỏ hơn 4% (đối với vải dệt) hoặc độ rộng không nhỏ hơn 30% (đối vớivải không dệt)

f. Kiểm tra độ bền thi công củavải:

Dùng bảng 2.9, coi chế độ thi cônglà bình thường, vì đá xếp bằng tay. Vải phải có độ bền kéo túm tối thiểu 180lbs. (Xem quy đổi đơn vị ra hệ mét ở phụ lục 3).

g. Tuổi thọ vải:

Ở chỗ không ngập nước, khuyến cáodùng vải có trộn hàm lượng bột than cao để chống lão hóa do tác động của tiacực tím.

Tập hợp các yêu cầu tính toán từ“a” đến “g”, phải chọn vải có yêu cầu sau đây:

- cường độ kéo túm ≥ 180 lbs

- lực chọc thủng (ép pit tông) ≥ 80lbs

- kích thước lỗ lọc ≤ 0,325 mm

- hệ số thấm ≥ 6,3.10-4cm/s

- tỷ lệ diện tích bề mặt hở (đốivới vải dệt): 4%

- độ hổng (đối với vải không dệt):30%

Theo phụ lục 4, có thể chọnGEOLON-N70 hoặc FILTER WEARE 70/20

Bảng P5.1, dưới đây là so sánh cácloại vải đã chọn.

BảngP5.1 Các chỉ tiêu của vải lọc đã chọn để bảo vệ mái đập.

| Nhãn hiệu Chỉ tiêu | TS500 | GEOLON - N70 | FILTER 70/20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hãng sản xuất | POLYFELT | NICOLON | NICOLON |
| Loại vải | không dệt | không dệt | dệt |
| Độ dày, mm | 1,5 | 2,4 | 0,53 |
| Khối lượng đơn vị, g/cm2 | 145 | 240 | 210 |
| Kích thước lỗ lọc, mm | 0,12 | 0,21 | 0,25 |
| Hệ số thấm, cm/s | 0,5 | 0,35 | 0,027 |

Phụlục 6: Xác định hạng mục thí nghiệm kiểm tra chất lượng vải lọc khi thi công

a) Ví dụ 1: Lọc ngược cho rọ đá.Khối lượng vải sử dụng 18.000 m2.

Theo phụ lục 2, chức năng quantrọng nhất của vải là lọc, chức năng phân cách và tiêu nước là phụ.

Theo bảng 4.1, các chỉ tiêu thínghiệm chính trong trường hợp lọc là hệ số thấm và độ hổng của vải, chỉ tiêuthí nghiệm phụ là hệ số dẫn truyền nước.

Theo bảng 4.2, số lần thí nghiệm hệsố thấm và độ hổng bằng:

lấy tròn 4,0

Theo bảng 4.3 số lần thí nghiệm hệsố dẫn truyền nước bằng 1.

Tóm lại, cần làm 4 thí nghiệm hệ sốthấm, 4 thí nghiệm độ hổng và 1 thí nghiệm hệ số dẫn truyền nước của vải.

b) Ví dụ 2: Hạp long bằng vật liệuphế thải có dùng vải địa kỹ thuật. Khối lượng vải sử dụng là 30.000 m2.

Theo phụ lục 2, chức năng quantrọng nhất của vải là tiêu nước, chức năng lọc và phân cách là phụ. Theo bảng4.1, chỉ tiêu cần thí nghiệm chính trong trường hợp này là hệ số dẫn truyềnnước, chỉ tiêu hệ số thấm và độ hổng là phụ.

Số mẫu thí nghiệm chỉ tiêu chínhxác định theo công thức ở bảng 4.2

lấy tròn 7.

Theo bảng 4.3 số lần thí nghiệm hệsố thấm và độ hổng được xác định bằng 1.

Tóm lại cần làm 7 thí nghiệm hệ sốdẫn truyền nước, 1 thí nghiệm hệ số thấm và 1 thí nghiệm độ hổng của vải địa kỹthuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. POLYFELT - Design and Practice

2. POLYFELT - Design of GeotextileRevetment Filters for Riverbank and Coastal Erosion Protection, 1992, 14 pp.

3. Robert, M.Kerner, Designing withGeosynthetics, Second edition.

Prentice Hall Publisher, 1989, pp.211 - 238

4. C.R. Lawson - GeotextitleFilters, 1994, 17 p.

5. TERRAM - Designing forSubsurface Drainage.

6. NICOLON CORPORATION -Application/Design Guide, 11 pp.

7. A Technical Manual for theDesign of UTF Geosynthetics into Civil and Marine Engineering Projects,Belgium, 1994, 257 pp.

8. Giroud J.P. Designing withGeotextile.

Materiaux et Constructions, Paris,Vol 14, N0 32, 1981, pp 257-272

9. Vũ Tất Uyên - Vải lọcGeotextitle dùng trong xây dựng thủy lợi.

NXB Nông nghiệp, 1994, 104 tr.

10. J. Clande Blivet và NKK - Cácđặc tính của vải địa kỹ thuật cần cho thi công, sử dụng, kiểm tra. Bản dịch củaTrung tâm Thông tin Bộ Thủy lợi, 1995.

11. Vải địa kỹ thuật - Phương phápthử các tính chất cơ lý.

14 TCN 91 - 1996 … 14 TCN 99 -1996.

MỤC LỤC

Chương I - Quy định chung

1.1 - Phạm vi sử dụng của chỉ dẫn

1.2 - Vải địa kỹ thuật

1.3 - Yêu cầu kỹ thuật đối với vảiđịa kỹ thuật để lọc

1.4 - Thuật ngữ và ký hiệu

Chương II - Thiết kế lọc bằngvải địa kỹ thuật

2.1 Các chỉ tiêu cơ lý của đất dùngtrong thiết kế lọc

2.2 - Các chỉ tiêu kỹ thuật của vảiĐKT dùng trong thiết kế lọc

2.3 - Các phương pháp thiết kế vảilọc

Chương III - Các bước chínhtrong thi công vải địa kỹ thuật

3.1 - Chuẩn bị nền

3.2 - Trải vải

3.3 - Các mối nối

3.4 - Thi công lớp áo bảo vệ

Chương IV - Đảm bảo chất lượngtrong thi công

4.1 - Các phương pháp thử tính chấtcơ lý của vải

4.2 - Kiểm tra chất lượng vải trongquá trình thi công

Phụ lục 1 - Tính chất thủylực điển hình của một số loại vải địa kỹ thuật

Phụ lục 2 - Tầm quan trọngcủa các chức năng của vải địa kỹ thuật

Phụ lục 3 - Quy đổi 1 số đơnvị đo

Phụ lục 4 - Tính chất chínhcủa một số mẫu vải địa kỹ thuật

Phụ lục 5 - Ví dụ tính vảilọc cho một số trường hợp

Phụ lục 6 - Xác định hạngmục thí nghiệm kiểm tra chất lượng vải lọc khi thi công

Tài liệu tham khảo