Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 1657 – 1993
THÉP GÓC CẠNH KHÔNG ĐỀU CÁN NÓNG - 
CỠ, THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC

Hot – rolled steel unequal – Leg angles

Dimensions
1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép góc cạnh không đều cán nóng có chiều rộng cạnh lớn từ 30 đến 200 mm và chiều rộng cạnh nhỏ từ 20 đến 150 mm.

2. Kích thước thanh thép, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1 m chiều dài và các đại lượng tra cứu khác phải phù hợp với hình vẽ và bảng 1.

[image: image1.png]



Bảng 1
	Số hiệu
	Khối lượng 1m dài
	Diện tích mặt cắt ngang
	Kích thước
	Khoảng cách từ trọng tâm
	Đại lượng tra cứu

	
	
	
	
	
	X - X
	Y - Y
	U - U
	V - V
	Góc lệch

	
	kg/m
	cm2
	A
	B
	t
	R
	CX
	CY
	CU
	CV
	IX
	iX
	IY
	iY
	IU
	iU
	lV
	iV
	tq

	
	
	
	mm
	mm
	mm
	mm
	cm
	cm
	cm
	cm
	cm4
	cm
	cm4
	cm
	cm4
	cm
	cm4
	cm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	30x20x3
	1,12
	1,43
	30
	20
	3
	4
	0,990
	0,502
	2,05
	1,04
	1,25
	0,935
	0,437
	0,553
	1,43
	1,00
	0,256
	0,424
	0,427

	30x20x1
	1,46
	1,86
	30
	20
	4
	4
	1,03
	0,541
	2,02
	1,04
	1,59
	0,925
	0,553
	0,546
	1,81
	0,988
	0,330
	0,421
	0,421

	40x20x4
	1,77
	2,26
	40
	20
	4
	4
	1,47
	0,48
	2,58
	1,17
	3,59
	1,26
	0,600
	0,514
	3,80
	1,30
	0,393
	0,417
	0,252

	45x30x5
	2,76
	3,52
	45
	30
	5
	4
	1,52
	0,779
	3,04
	1,58
	6,98
	1,41
	2,47
	0,837
	8,00
	1,51
	1,45
	0,641
	0,429

	50x30x4
	2,41
	3,07
	50
	30
	4
	5
	1,68
	0,701
	3,36
	1,67
	7,71
	1,59
	2,09
	0,825
	8,53
	1,67
	1,27
	0,644
	0,356

	50x30x5
	2,96
	3,78
	50
	30
	5
	5
	1,73
	0,741
	3,33
	1,65
	9,36
	1,57
	2,51
	0,816
	10,3
	1,65
	1,54
	0,639
	0,352

	50x40x5
	3,36
	4,28
	50
	40
	5
	5
	1,55
	1,06
	3,49
	1,85
	10,3
	1,55
	5,85
	1,17
	13,2
	1,75
	3,03
	0,842
	0,621

	60x30x5
	3,36
	4,28
	60
	30
	5
	5
	2,17
	0,684
	3,88
	1,77
	15,6
	1,91
	2,63
	0,784
	16,5
	1,97
	1,71
	0,633
	0,257

	60x30x6
	3,98
	5,07
	60
	30
	6
	5
	2,2
	0,723
	3,85
	1,76
	18,2
	1,90
	3,05
	0,776
	19,3
	1,95
	2,01
	0,630
	0,253

	60x40x5
	3,76
	4,79
	60
	40
	5
	6
	1,96
	0,972
	4,10
	2,11
	17,2
	1,89
	6,11
	1,13
	19,7
	2,03
	3,54
	0,86
	0,434

	60x40x6
	4,46
	5,68
	60
	40
	6
	6
	2,00
	1,01
	4,08
	2,10
	20,1
	1,88
	7,12
	1,12
	23,1
	2,02
	4,16
	0,855
	0,431

	60x50x6
	4,93
	6,28
	60
	50
	6
	6
	1,84
	1,34
	4,20
	2,22
	21,7
	1,86
	13,7
	1,47
	28,5
	2,13
	6,84
	1,04
	0,677

	60x50x8
	6,44
	8,20
	60
	50
	8
	6
	1,91
	1,42
	4,18
	2,24
	27,7
	1,84
	17,3
	1,45
	36,2
	2,10
	8,81
	1,04
	0,672

	65x50x5
	4,35
	5,54
	65
	50
	5
	6
	1,99
	1,26
	4,53
	2,39
	23,2
	2,05
	11,9
	1,47
	28,8
	2,28
	6,32
	1,07
	0,577

	65x50x6
	5,16
	6,58
	65
	50
	6
	6
	2,04
	1,29
	4,52
	2,39
	27,2
	2,03
	14,0
	1,46
	33,8
	2,27
	7,43
	1,06
	0,575

	65x50x8
	6,75
	8,60
	65
	50
	8
	6
	2,11
	1,37
	4,49
	2,39
	34,8
	2,01
	17,7
	1,44
	43,0
	2,23
	9,57
	1,05
	0,569

	70x50x6
	5,41
	6,89
	70
	50
	6
	7
	2,23
	1,25
	4,83
	2,52
	33,4
	2,20
	14,2
	1,43
	39,7
	2,40
	7,92
	1,07
	0,500

	70x50x7
	6,25
	7,96
	70
	50
	7
	7
	2,27
	1,29
	4,81
	2,52
	38,2
	2,19
	16,0
	1,42
	45,3
	2,39
	9,06
	1,07
	0,493

	70x50x6
	5,65
	7,19
	75
	50
	6
	7
	2,44
	1,21
	5,12
	2,64
	40,5
	2,37
	14,4
	1,42
	46,6
	2,55
	8,36
	1,08
	0,435

	75x50x8
	7,39
	9,41
	75
	40
	8
	7
	2,52
	1,29
	5,08
	2,62
	52,0
	2,35
	18,4
	1,40
	59,6
	2,52
	10,8
	1,07
	0,430

	80x40x6
	5,41
	6,89
	80
	40
	6
	7
	2,85
	0,884
	5,20
	2,38
	44,9
	2,55
	7,59
	1,05
	47,6
	2,63
	4,93
	0,845
	0,258

	80x40x8
	7,07
	9,01
	80
	40
	8
	7
	2,94
	0,963
	5,14
	2,34
	57,6
	2,53
	9,61
	1,03
	60,9
	2,60
	6,34
	0,838
	0,253

	80x60x6
	6,37
	8,11
	80
	60
	6
	8
	2,47
	1,48
	5,57
	2,92
	51,4
	2,52
	24,8
	1,75
	62,8
	2,78
	13,4
	1,29
	0,547

	80x60x7
	7,36
	9,38
	80
	60
	7
	8
	2,51
	1,52
	5,55
	2,92
	59,0
	2,51
	28,4
	1,74
	72,0
	2,77
	15,4
	1,28
	0,546

	80x60x8
	8,34
	10,6
	80
	60
	8
	8
	2,55
	1,56
	5,53
	2,92
	66,3
	2,50
	31,8
	1,73
	80,8
	2,76
	17,3
	1,27
	0,544

	90x60x8
	8,97
	11,4
	90
	60
	8
	8
	2,96
	1,48
	6,13
	3,16
	92,3
	2,84
	32,8
	1,70
	106
	3,05
	19,0
	1,29
	0,434

	90x65x6
	7,07
	9,01
	90
	65
	6
	8
	2,79
	1,56
	6,24
	3,27
	73,4
	2,85
	32,3
	1,89
	87,9
	3,12
	17,8
	1,41
	0,510

	90x65x8
	9,29
	11,8
	90
	65
	8
	8
	2,88
	1,64
	6,20
	3,26
	94,9
	2,83
	41,5
	1,87
	113
	3,10
	23,0
	1,39
	0,507

	90x75x8
	9,91
	12,6
	90
	75
	8
	8
	2,72
	1,98
	6,31
	3,35
	99,5
	2,81
	62,7
	2,23
	131
	3,22
	31,2
	1,57
	0,679

	90x75x10
	12,2
	15,6
	90
	75
	10
	8
	2,80
	2,06
	6,29
	3,35
	121
	2,79
	75,8
	2,21
	159
	3,19
	38,1
	1,56
	0,676

	90x75x13
	15,6
	19,8
	90
	75
	13
	8
	2,91
	2,17
	6,26
	3,38
	150
	2,75
	93,7
	2,17
	196
	3,14
	47,9
	1,55
	0,670

	100x50x6
	6,84
	8,71
	100
	50
	6
	8
	3,51
	1,05
	6,55
	3,00
	89,9
	3,21
	15,4
	1,33
	95,4
	3,31
	9,92
	1,07
	0,262

	100x50x8
	8,97
	11,4
	100
	50
	8
	8
	3,60
	1,13
	6,48
	2,96
	116
	3,19
	19,7
	1,31
	123
	3,28
	12,8
	1,06
	0,258

	100x50x10
	11,0
	14,1
	100
	50
	10
	8
	3,68
	1,21
	6,42
	2,93
	141
	3,16
	23,6
	1,29
	149
	3,25
	15,5
	1,05
	0,253

	100x65x7
	8,77
	11,2
	100
	65
	7
	10
	3,23
	1,51
	6,83
	3,49
	113
	3,17
	37,6
	1,83
	128
	3,39
	22,0
	1,40
	0,415

	100x65x8
	9,94
	12,7
	100
	65
	8
	10
	3,27
	1,55
	6,81
	3,47
	127
	3,16
	42,2
	1,83
	144
	3,37
	24,8
	1,40
	0,413

	100x65x10
	12,3
	15,6
	100
	65
	10
	10
	3,36
	1,63
	6,76
	3,45
	154
	3,14
	51,0
	1,81
	175
	3,35
	30,1
	1,39
	0,410

	100x75x8
	10,6
	13,5
	100
	75
	8
	10
	3,10
	1,87
	6,95
	3,65
	133
	3,14
	64,1
	2,18
	162
	3,47
	34,6
	1,60
	0,547

	100x75x10
	13,0
	16,6
	100
	75
	8
	10
	3,19
	1,95
	6,92
	3,65
	162
	3,12
	77,6
	2,16
	197
	3,45
	42,2
	1,59
	0,544

	100x75x12
	15,4
	19,7
	100
	75
	12
	10
	3,27
	2,03
	6,89
	3,65
	189
	3,10
	90,2
	2,14
	230
	3,42
	49,5
	1,59
	0,540

	100x90x10
	14,2
	18,1
	100
	90
	10
	10
	2,96
	2,47
	7,04
	3,68
	172
	3,08
	132
	2,69
	242
	3,66
	61,2
	1,84
	0,797

	100x90x13
	18,1
	23,1
	100
	90
	13
	10
	3,08
	2,59
	7,03
	3,71
	215
	3,05
	164
	2,66
	301
	3,61
	77,1
	1,83
	0,794

	120x80x8
	12,2
	15,5
	120
	80
	8
	11
	3,83
	1,87
	8,23
	4,23
	226
	3,82
	80,8
	2,28
	260
	4,10
	46,6
	1,74
	0,437

	120x80x10
	15,0
	19,1
	120
	80
	10
	11
	3,92
	1,95
	8,19
	4,21
	276
	3,80
	98,1
	2,26
	317
	4,07
	56,8
	1,72
	0,435

	120x80x12
	17,8
	22,7
	120
	80
	12
	11
	4,00
	2,03
	8,15
	4,20
	323
	3,77
	114
	2,24
	371
	4,04
	66,7
	1,71
	0,431

	125x75x8
	12,2
	15,5
	125
	75
	8
	11
	4,14
	1,68
	8,44
	4,20
	247
	4,00
	67,6
	2,09
	2,74
	4,21
	40,9
	1,63
	0,360

	125x75x10
	15,0
	19,1
	125
	75
	10
	11
	4,23
	1,76
	8,39
	4,17
	302
	3,97
	82,1
	2,07
	334
	4,18
	49,9
	1,61
	0,357

	125x75x12
	17,8
	22,7
	125
	75
	12
	11
	4,31
	1,84
	8,33
	4,15
	354
	3,95
	95,5
	2,05
	391
	4,15
	58,5
	1,61
	0,354

	125x90x10
	16,2
	20,6
	125
	90
	10
	11
	3,95
	2,23
	8,63
	4,52
	321
	3,95
	140
	2,60
	384
	4,31
	77,4
	1,94
	0,506

	125x90x13
	20,7
	26,4
	125
	90
	13
	11
	4,08
	2,34
	8,58
	4,52
	404
	3,91
	175
	2,57
	481
	4,27
	97,4
	1,92
	0,501

	135x65x8
	12,2
	15,5
	135
	65
	8
	11
	4,78
	1,34
	8,79
	3,95
	291
	4,34
	45,2
	1,71
	307
	4,45
	29,4
	1,38
	0,245

	135x65x10
	15,0
	19,1
	135
	65
	10
	11
	4,88
	1,42
	8,72
	3,91
	356
	4,31
	54,7
	1,69
	375
	4,43
	35,9
	1,37
	0,243

	150x75x9
	15,4
	19,6
	150
	75
	9
	12
	5,26
	1,57
	9,82
	4,50
	455
	4,82
	77,9
	1,99
	483
	4,96
	50,2
	1,60
	0,261

	150x75x10
	17,0
	21,7
	150
	75
	10
	12
	5,31
	1,61
	9,79
	4,48
	501
	4,81
	85,6
	1,99
	531
	4,95
	55,1
	1,60
	0,261

	150x75x12
	20,2
	25,7
	150
	75
	12
	12
	5,40
	1,69
	9,72
	4,44
	588
	4,78
	99,6
	1,97
	623
	4,92
	64,7
	1,59
	0,258

	150x75x15
	24,8
	31,7
	150
	75
	15
	12
	5,52
	1,81
	9,63
	4,40
	713
	4,75
	119
	1,94
	753
	4,88
	78,6
	1,58
	0,253

	150x90x10
	182
	23,2
	150
	90
	10
	12
	5,00
	2,04
	10,1
	5,03
	533
	4,80
	146
	2,51
	591
	5,05
	88,3
	1,95
	0,360

	150x90x12
	21,6
	27,5
	150
	90
	12
	12
	5,08
	2,12
	10,1
	5,00
	627
	4,77
	171
	2,49
	694
	5,02
	104
	1,94
	0,358

	150x90x16
	26,6
	33,9
	150
	90
	15
	12
	5,21
	2,23
	9,98
	4,98
	761
	4,74
	205
	2,46
	841
	4,98
	126
	1,93
	0,354

	150x100x10
	19,0
	24,2
	150
	100
	10
	12
	4,81
	2,34
	10,3
	5,29
	553
	4,79
	199
	2,87
	637
	5,13
	114
	2,17
	0,438

	150x100x12
	22,5
	28,7
	150
	100
	12
	12
	4,89
	2,42
	10,2
	5,28
	651
	4,76
	233
	2,85
	749
	5,11
	134
	2,16
	0,436

	150x100x16
	29,5
	37,6
	150
	100
	16
	12
	5,06
	2,58
	10,2
	5,26
	834
	4,71
	296
	2,80
	957
	5,05
	173
	2,14
	0,431

	180x90x10
	20,5
	26,2
	180
	90
	10
	12
	6,31
	1,86
	11,8
	5,42
	882
	5,81
	153
	2,42
	937
	5,99
	97,9
	1,94
	0,264

	200x100x10
	23,0
	29,2
	200
	100
	10
	15
	6,93
	2,01
	13,2
	6,05
	1220
	6,46
	210
	2,68
	1290
	6,65
	135
	2,15
	0,263

	200x100x12
	27,3
	34,8
	200
	100
	12
	15
	7,03
	2,10
	13,1
	6,00
	1440
	6,43
	247
	2,67
	1530
	6,63
	159
	2,14
	0,262

	200x100x14
	31,6
	40,3
	200
	100
	14
	15
	7,12
	2,18
	13,0
	5,96
	1650
	6,41
	282
	2,65
	1750
	6,60
	182
	2,13
	0,261

	200x100x16
	35,9
	45,7
	200
	100
	16
	15
	7,20
	2,26
	13,0
	5,93
	1861
	6,38
	316
	2,63
	1972
	6,57
	205
	2,12
	0,259

	200x150x12
	32,0
	40,8
	200
	150
	12
	15
	6,08
	3,61
	13,9
	7,34
	1650
	6,36
	803
	4,44
	2030
	7,04
	430
	3,25
	0,552

	200x150x15
	39,6
	50,5
	200
	150
	15
	15
	6,21
	3,73
	13,9
	7,33
	2022
	6,33
	979
	4,40
	2476
	7,00
	526
	3,23
	0,551

	200x150x20
	52,0
	66,2
	200
	150
	20
	15
	6,41
	3,93
	13,8
	7,34
	2602
	6,27
	1252
	4,35
	3176
	6,92
	678
	3,20
	0,546

	200x150x25
	64,0
	81,5
	200
	150
	25
	15
	6,60
	4,11
	13,7
	7,36
	3139
	6,21
	1501
	4,29
	3816
	6,84
	825
	3,18
	0,541


Chú thích:
1. Các ký hiệu trong hình và bảng 1:

A – Chiều rộng cạnh lớn;


l – mô men quán tính
B – Chiều rộng cạnh nhỏ;


i – bán kính quán tính;
t – chiều dày cạnh;



CX, Cy, CU, CV: khoảng cách từ trọng tâm.
R – bán kính lượn trong;

r – bán kính lượn cạnh do hai bên thỏa thuận qui định

2. Ví dụ ký hiệu qui ước thép góc cạnh không đều cán nóng. Thép góc cạnh không đều cán nóng có kích thước 60 x 40 x 5, cấp chính xác B:
L60 x 40 x 5B TCVN 1657 – 1993.

3. Diện tích mặt cắt ngang được tính theo công thức:

S = [t(A + B – t) + 0,2146 (R2 – 2r2)].1/100

4. Khối lượng 1 m chiều dài tính theo kích thước danh nghĩa với khối lượng riêng của thép bằng 7,85 kg/dm3.

5. Số hiệu in đậm là số hiệu ưu tiên.

3. Thép góc cạnh không đều được chế tạo theo hai cấp chính xác

Cấp chính xác cao A;

Cấp chính xác thường B.

4. Sai lệch giới hạn về kích thước không được vượt quá qui định ở bảng 2.

Theo thỏa thuận của hai bên sai lệch cho phép về chiều dày có thể thay bằng sai lệch của khối lượng và bằng +3%; - 5%.

5. Sai lệch giới hạn của góc vuông ở đỉnh không vượt quá 35’.

6. Độ tù góc ngoài của cạnh (trong đó có góc ở đỉnh) cho phép có bán kính không vượt quá: 
0,3t – thanh có chiều dày đến 10 mm;
3mm – thanh có chiều dày từ lớn hơn 10 đến 16 mm;

5mm – thanh có chiều dày lớn hơn 16 mm.

7. Thép góc được sản xuất với chiều dài từ 4 đến 13m, việc cung cấp thép góc khác với chiều dài trên do hai bên thỏa thuận.

mm





Bảng 2
	Chiều rộng
	Sai lệch giới hạn

	
	Chiều rộng
	Chiều dày

	
	
	Đến 6
	Lớn hơn 6 đến 10
	Lớn hơn 10

	
	
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	30 x 20 – 50 x 40
	( 1,0
	+ 0,2
	+ 0,3
	-
	-
	-
	-

	
	
	- 0,3
	- 0,4
	
	
	
	

	60 x 30 – 80 x 60
	( 1,5
	+ 0,2
	+ 0,3
	+ 0,2
	+ 0,3
	-
	-

	
	
	- 0,4
	- 0,5
	- 0,5
	- 0,6
	
	

	90 x 60 – 150 x 100
	( 2,0
	+ 0,3
	+ 0,4
	+ 0,3
	+ 0,4
	+ 0,3
	+ 0,4

	
	
	- 0,4
	- 0,5
	- 0,5
	- 0,6
	- 0,6
	- 0,7

	180 x 90 – 200 x 150
	( 3,0
	-
	-
	-
	-
	+ 0,4
	+ 0,5

	
	
	
	
	
	
	- 0,7
	- 0,8


8. Sai lệch giới hạn chiều dài quy ước không vượt quá:
+ 30 mm – với thanh thép góc có chiều dài đến 4m;

+ 50mm – với thanh thép góc có chiều dài lớn hơn 4 đến 6m;

+ 70 mm – với thanh thép góc có chiều dài lớn hơn 6m.

9. Độ cong của thanh thép góc không được vượt quá 0,4 % chiều dài.

Không kiểm tra độ cong những thanh thép có chiều rộng từ 30 x 20 đến 50 x 40

10. Thanh thép không được vặn xoắn theo trục dọc.

11. Kiểm tra kích thước thanh thép ở vị trí cách đầu mút không nhỏ hơn 500mm.

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

