Công ty luật Minh Khuê





www.luatminhkhue.vn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

TCVN 5891 : 2008

ISO 8491 : 1998
VẬT LIỆU KIM LOẠI − ỐNG (MẶT CẮT NGANG NGUYÊN) − THỬ UỐN
Metallic materials – Tube (in full section) – Bend test
Lời nói đầu
TCVN 5891 : 2008 thay thế cho TCVN 5891 : 1995.
TCVN 5891 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 8491 : 1998.
TCVN 5891 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 164 Thử cơ lý kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
VẬT LIỆU KIM LOẠI - ỐNG (MẶT CẮT NGANG NGUYÊN) - THỬ UỐN
Metallic materials − Tube (in full section) - Bend tests
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định khả năng chịu biến dạng dẻo của ống kim loại có mặt cắt ngang nguyên tròn bằng thử uốn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho ống có đường kính ngoài không lớn hơn 65 mm, mặc dù khoảng đường kính ngoài là đối tượng áp dụng tiêu chuẩn này được qui định chính xác hơn trong các tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng.
CHÚ THÍCH: Phép thử của mẫu thử lấy từ ống có dạng dải ngang được thực hiện phù hợp với TCVN 198 (ISO 7438) để tăng độ cong ban đầu của mẫu thử.
2. Ký hiệu, mô tả và đơn vị
Ký hiệu, mô tả và đơn vị dùng trong thử uốn ống kim loại có mặt cắt ngang nguyên được cho trong Bảng 1 và trên Hình 1.
Bảng 1
	Ký hiệu
	Mô tả
	Đơn vị

	a a
D
L

r
(
	Chiều dày thành ống 
Đường kính ngoài của ống

Chiều dài của mẫu thử trước khi thử
Bán kính trong tại đáy góc uốn
Góc uốn
	mm
mm
mm
mm

độ

	a Ký hiệu T cũng được sử dụng trong các tiêu chuẩn ống thép.


[image: image1.png]



Hình 1
3. Nguyên lý thử
Uốn ống thép thẳng mặt cắt ngang nguyên quanh một trụ uốn có bán kính qui định r cho tới khi góc uốn α (xem Hình 1) đạt tới giá trị qui định trong tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng.
4. Thiết bị thử
Máy uốn ống được thiết kế để bảo vệ mặt cắt ống không bị biến thành ôvan.
Trục uốn ống của máy uốn phải có mặt cong tương ứng với hình dạng đường kính ngoài của ống. Bán kính tại đáy của góc uốn (bán kính uốn) phải được quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng.
CHÚ THÍCH: Dung sai của bán kính r, chiều sâu và độ ôvan của mặt cong đều có ảnh hưởng đến kết quả thử.
5. Mẫu thử
Mẫu thử phải là một phần của ống thép thẳng có độ dài bất kỳ, cho phép tiến hành phép thử trên máy thử uốn.
6. Qui trình thử
6.1 Thông thường phép thử được tiến hành ở nhiệt độ thường trong khoảng 10 oC đến 35 oC. Phép thử được tiến hành trong điều kiện được kiểm soát phải được thực hiện ở nhiệt độ 23 oC ± 5 oC.
6.2 Uốn mẫu thử ống rỗng trên máy thử uốn, đảm bảo sự tiếp xúc mẫu thử và trục uốn trên chiều dài uốn cho tới khi đạt tới góc uốn qui định.

6.3 Nếu thử ống hàn, mối hàn phải ở vị trí 900 so với mặt phẳng uốn nghĩa là tại đường trung hoà nếu không có quy định khác trong tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng.
6.4 Việc đánh giá phép thử uốn phải được tiến hành phù hợp với các yêu cầu trong tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng. Khi các yêu cầu này không được qui định, mẫu thử được coi là đạt yêu cầu nếu không phát hiện vết nứt mà không sử dụng dụng cụ phóng đại.
7 Báo cáo thử nghiệm
Báo cáo thử nghiệm phải được cung cấp khi được quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng. Trong trường hợp này báo cáo thử phải bao gồm tối thiểu các thông tin sau:
a) viện dẫn tiêu chuẩn này, TCVN 5891;
b) nhận dạng mẫu thử;
c) kích thước của mẫu thử;
d) góc uốn α và bán kính r;
e) vị trí các mối hàn so với mặt phẳng uốn, nếu thích hợp;
f) kết quả thử.
Phụ lục A
(tham khảo)
Thư mục tài liệu tham khảo
[1] TCVN 198 (ISO 7438) Vật liệu kim loại - Thử uốn.
LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7 GỌI 1900 6162

